第三篇  路基路面说明

1、项目概况

本项目起点位于马头镇金龙村百垌屯基础设施建设工程后山。既有路目前为破损严重的泥土路，路基宽度约3.7m，因受地形限制，既有路局部路段平面线形差，弯道半径小，但既有道路纵坡较小，地形起伏不大。现有道路通行能力较差，现有道路已不能满足经济社会发展的需要，须尽快进行升级改造，此项目的建设将让附近村民受益，带动沿线村庄经济发展。

2.现有公路路基路面现状及拟利用情况

2.1现有路基路面状况及拟利用情况

本项目既有土路宽度在约3.7m，两侧为基本农田和灌溉渠，路基基本稳定。本项目基本沿旧路布线，最大限度利用旧路。

目前旧路路面已普遍严重剥离且表面凹凸不平，路拱横坡已完丧失，本次设计对其采用新建水泥混凝土路面。

2.2排水工程现状及拟利用情况

本项目沿线部分林地，本次考虑尽可能利用。

2.3支挡工程及拟利用情况

本项目沿线部分路段原有浆砌片石小矮墙。

3、路基设计原则、路基横断面布置及加宽、超高方案的说明

3.1主要设计依据

（1）《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)；

（2）《公路自然区划标准》（JTJ003-86）；

（3）《公路路基设计规范》(JTGD30-2015)；

（4）《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019）；

（5）《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTGD40-2011)；

（6）《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)；

（7）《公路路面基层施工技术细则》(JTG/TF20—2015)；

（8）《公路排水设计规范》(JTG/TD33-2012)；

（10）其他有关规程、规范及指导性意见。

3.2一般路基设计

3.2.1设计标高

路基设计标高为中线处路面顶面标高。

3.2.2路基宽度

路基横断面原则上按四级公路单车道标准设计，设计速度15公里/小时，路基宽度为3.7m。路基横断面组成为3.5 m（机动车道）。

3.2.3路拱横坡

行车道采用单向2％横坡，路肩采用2％横坡。

3.2.4路基超高及加宽

（1）超高

当路线平曲线半径小于150米时，设置超高，最大超高值为6%。超高方式采用绕路中线旋转。为了避免路面出现滞水区，超高渐变率不大于1/100。超高采用直线方式过渡。曲线内侧土路肩设置超高，即当路拱横坡等于3%时曲线内侧土路肩与行车道共同旋转，采用相同的横坡；曲线外侧土路肩不设置超高。

（2）加宽

①曲线段加宽

当平曲线半径不大于250米时，设置平曲线加宽，根据《公路路线设计规范》本项目采用一类加宽值的一半。具体超高、加宽方式详见《路基超高、加宽方式图》。

②错车道加宽

本项目在地形有利位置设置错车道，为方便错车车辆驶入。

3.2.5公路用地范围

填方路段公路用地范围为坡脚外0m（有排水沟时为排水沟外侧0m）；挖方路段公路用地范围为坡顶外0m（有截水沟时为截水沟外侧0m）。

3.2.6清除表土

对于填方路基，在填筑路基之前应挖除表层20cm草皮并用素土换填后夯实，路堤基底的压实度（重型）不应小于85%。

3.2.7清除路侧浮土及杂草

拟对本项目道路两侧0.2米范围内的浮土杂草进行机械清理。

3.2.8拆除旧路

经现场实地踏勘，本项目全线路面已破损严重、路基整体下沉，路面结构层按18cm混凝土面板+10cm级配碎石层计取。

3.2.9路桥（涵）过渡路基

本项目无桥梁。

为了减少和预防涵台与路堤衔接处产生不均匀沉降而引起跳车，对于涵洞台背处路堤开挖台阶并采用天然砂砾进行回填处理，压实度不小于96%，顶部新建结构层。

3.3路基压实度及路基填料

为了使路基获得足够的强度、稳定性和抵抗路面荷载下传产生变形的能力，保证路基路面的综合强度，根据《公路路基设计规范》（JTGD30—2015）的要求，全线路基填料最小强度及压实度（重型）应符合表1的规定。

路基填料最小强度及压实度                表1

| 填挖类型 |  | 路面底面以下深度(cm) | 填料最小强度（CBR）（％） | 压实度(重型击实) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填方路基 | 路床 | 0～30 | 5 | ≥92% |
|  |  | 30～80 | 3 | ≥90% |
|  | 上路堤 | 80～150 | 3 | ≥90% |
|  | 下路堤 | 150以下 | 2 | ≥90% |
| 零填及路堑路床 |  | 0～30 | 5 | ≥92% |
|  |  | 30～80 | 3 | ≥92% |

4.路基支挡及防护工程设计

本项目沿线地形平坦，生态环境良好，考虑应尽量保护当地农田及林地，减少对采用环境破坏，本次设计在满足各项设计指标的前提下，最大程度利用旧路。

本次设计不涉及防护工程。

5.路基路面排水设计

5.1路基排水

从保证路基稳定、减少水土流失以及尽量减少对沿线环境影响的角度出发，充分考虑了工程建设的实际情况及环境的特殊要求，对路基路面综合排水进行了系统设计，通过设置路路堤排水沟等连通边沟与涵洞。以排除路基、路面范围内的地表水和地下水，保证路基、路面的稳定，防止路面积水影响行车安全为原则，同时完善对进出水口的处理，使各项排水设施衔接配合，确保排水通畅和养护工作量最小。避免污水漫流而造成对当地草场和水利资源的污染和危害。

5.2路面排水

本次设计路面排水主要为路面表面排水，结合路线所处区域降水量的特点，路面表面排水采用散排方式。

6.取土、弃土设计方案

6.1取、弃土方案

设计中土石方调配时，尽量纵向调用，移挖做填，减少借方和弃方，本项目结合项目实际情况，经综合考虑后本项目集中场地取弃土。取弃土场位于那屯西侧山上，距离项目起点约1km 。

6.2节约用地的措施

本项目设计时，采用多种有效的节约用地的措施，尽可能少占地：

（1）尽量纵向调用，移挖做填，以减少废方处理和借土量。

（2）取、弃土场尽量选择荒地，不占或少占地。

（3）清表土集中堆放，妥善保护，以便后期复绿、使用，禁止乱堆乱弃，以节约用地。

7.路面结构设计、材料要求、混合料要求、级配组成及施工要求

7.1设计原则

路面设计根据交通量及其车型组成和使用任务、功能、当地材料及自然条件、施工经验，抗水损害、耐疲劳以及平整、坚实、耐久、抗滑等多种功能的要求，遵循因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护、节约投资的原则，结合路基填挖情况、填料性质、水文地质条件等因素综合设计。

7.2路面结构设计

水泥混凝土路面设计年限为10年（标准轴载BZZ-100），设计基准期内设计车道上设计轴载累计作用次数: 21582＜3×104，属轻交通荷载等级。混凝土弯拉强度4.0MPa，混凝土弹性模量27000MPa路面结构如下：

路面结构Ⅱ-1

面层：18cm水泥混凝土

基层：10cm厚天然砂砾

土基回弹模量40Mpa

总厚度：28cm

7.3结构层材料技术要求

7.3.1水泥混凝土面层

本次设计水泥混凝土路面面层采用C30混凝土，设计弯拉强度为4.0MPa，弯拉弹性模量27000MPa。

（1）水泥：水泥的物理性能及化学成分应符合现行的国家标准，采用42.5级普通硅酸盐水泥，水泥28d抗折强度≥7.0MPa,抗压强度≥42.5MPa。

（2）粗集料：采用质地坚硬、耐久、洁净、符合规定级配，最大粒径不宜超过19mm。粗集料的技术要求及级配范围应符合表2 和表3 的要求。

碎石技术要求                    表2

| 项目 | 技术要求 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碎石压碎指标（％） | <30 | 硫化物及硫酸盐（按SO3质量计％） | <1.0 |
| 卵石压碎指标（％） | <26 | 岩石抗压强度 | 火成岩不应小于100MPa；变质岩不应小于80MPa；沉积岩不应小于60MPa |
| 坚固性（按质量损失计％） | <12 | 表观密度 | >2500 kg/m3 |
| 针片状颗粒含量（按质量计％） | <20 | 松散堆积密度 | 1350 kg/m3 |
| 含泥量（按质量计％） | <1.5 | 空隙率 | 47% |
| 泥块含量（按质量计％） | <0.5 | 碱集料反应 | 经碱集料反应试验后，试件无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定试验龄期的膨胀率应小于0.10%。 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 |  |  |

粗集料标准级配范围                表3

| - 配 - 型 | - 粒径 - （mm） | - 方筛孔尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2.36 | - 4.75 | - 9.50 | - 16.0 | - 19.0 | - 26.5 | - 31.5 | - 37.5 |
|  |  | - 累计筛余（以质量计）（％） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 合成级配 | - 4.75～31.5 | - 95～100 | - 90～100 | - 75～90 | - 60～75 | - 40～60 | - 20～35 | - 0～5 | - 0 |
| - 粒 - 级 | - 4.75～9.5 | - 95～100 | - 80～100 | - 0～15 | - 0 |  |  |  |  |
|  | - 9.5～16 |  | - 95～100 | - 80～100 | - 0～15 | - 0 |  |  |  |
|  | - 9.5～19 |  | - 95～100 | - 85～100 | - 40～60 | - 0～15 | - 0 |  |  |
|  | - 16～26.5 |  |  | - 95～100 | - 55～70 | - 25～40 | - 0～10 | - 0 |  |
|  | - 16～31.5 |  |  | - 95～100 | - 85～100 | - 55～70 | - 25～40 | - 0～10 | - 0 |

（3）细集料（中砂）：采用质地坚硬、耐久、洁净，符合规定级配，细度模数宜在2.5以上。细集料的技术要求及级配范围应符合表4和表5的规定。

细集料的技术要求                    表4

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 颗粒集配 | 见表5 |
| 含泥量（按质量计％） | ＜3 |
| 硫化物及硫酸盐含量（折算为SO3） | ＜0.5 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 |

细集料标准级配范围                   表5

| 砂分级 | 方孔筛尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.30 | 0.15 | 0.075 |
|  |  | 筛余累计（以质量计）（％） |  |  |  |  |  |  |
| 中砂 | 100 | 90-100 | 75-100 | 50-90 | 30-60 | 8-30 | 0～10 | 0-5 |

(4)工程用水：工程用水不应含有影响混凝土质量的油、酸、碱、盐类有机物。

(5) 外加剂：质量应符合现行的国家标准《水泥混凝土外加剂》的规定。

7.3.2天然砂砾底基层

(1) 用于底基层的砂砾最大粒径不应超过53mm。

(2) 砂砾中细长及扁平颗粒含量不应超过20%。

(3) 砂砾的集料压碎值不大于40%。

(4) 砂砾应在最佳含水量时进行碾压，按重型击实试验法确定的压实度，底基层达到96%。

（5）CBR强度不小于60。

7.4 水泥混凝土面板设计及接缝构造

（1）本项目路面宽度为3.0m，水泥混凝土板块尺寸为：3.0 m 宽×4.0m 长；板块划分按此划分。

（2）水泥混凝土板的接缝

1.胀缝

在邻近桥梁或其他固定构造物处，或者与其他道路相交处，设置为胀缝，在胀缝处混凝土板完全断开，主要为了防止板体膨胀产生的纵向应力。胀缝宽2cm，缝内设置填缝板和可滑动的传力杆，传力杆采用φ20mm 的光圆钢筋，钢筋长40cm，每隔30cm 设一根。

2.横向缩缝、横向施工缝

桥梁构造物或与其他路面结构形式相交时应设施胀缝，临近胀缝处设置3 条缩缝为加传力杆的横向缩缝，在每天施工结束时应设置横向施工缝，横向施工缝应尽可能选在缩缝处。传力杆采用φ20mm 的光圆钢筋，钢筋长40cm，每隔30cm 设一根。

3.纵向施工缝

在设置错车道或曲线加宽路段，当板宽加宽超过1m 的段落需设置纵向施工缝，并布置拉杆钢筋；拉杆采用Φ14mm 的螺纹钢筋，钢筋长70cm，每80cm 设一根。当错车道路面板块超过1m 时开始布置拉杆钢筋。工程数量详见《混凝土路面接缝钢筋工程数量表》。

4.水泥混凝土面层的表面构造深度

为提高水泥混凝土路面抗滑性，本次设计采用浇筑路面后刻槽的方式进行水泥混凝土路面构造深度处理，其构造深度应不小于0.6mm，且不大于1.0mm。

7.5 水泥混凝土面层验收质量标准

水泥混凝土面层验收质量标准参照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30—2014，如下表：

水泥混凝土面层实测项目                  表7

| 项次 | 检查项目 |  | 质量标准 |  | 检查频率 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高速公路一级公路 | 其他公路 | 高速公路 一级公路 | 其他公路 |  |
| 1 | 弯拉强度a | 标准小梁弯拉强度（MPa) | 按附录H 评定 |  | 每班留2～4组试件，日进度＜500m留2组；≥500m留3组；≥1000m留4组，测算fcs、fmin、Cvb | 每班留1～3 组试件，日进度＜500m留1；≥500m留2组；≥1000m 留3 组，测算fcs、 fmin、Cvb | JTG E30 T0552、T0558 |
|  |  | 路面钻芯劈裂强度换算弯拉强度 （MPa） |  |  |  |  |  |
| 2 | 板厚度（mm） |  | 平均值≥-5；极值≥-15，Cv值符合设计规定 |  | 每车道每3km 钻取1个芯样，单独施工硬路肩为1个车道，测算 fcs、fmin、Cvb | 每车道每2km 钻取1个芯样，单独施工硬路肩为1个车道，测算fcs、fmin、Cvb | JTG E30 T0552、T0561 |
| 3 | 纵向平整度 | σc(mm) | ≤1.32 | ≤2.0 | 所有车道连续检测 |  | 车载平整度检测仪 |
|  |  | IRI 度检测仪 c(m/km) | ≤2.20 | ≤3.30 |  |  |  |
|  |  | 3m直尺最大间隙△h(mm) | ≤3 | ≤5 | 每半幅车道100m 2处，每处10尺 | 每半幅车道200m 2处，每处10尺 | 3m直尺 |
| 4 | 抗滑构造深度TD(mm) | 一般路段 | 0.7～1.1 | 0.5～0.9 | 每车道及硬路肩每200m 测2 处 | 每车道每200m测1处 | 铺沙发 |
|  |  | 特殊路段 | 0.8～1.2 | 0.6～1.0 |  |  |  |
| 5 | 横向力系数SFC | 一般路段 | ≥50 | — | 行车道、超车道全长连续检测，每车道每20m连续检测1 个测点 | 一般路段免检，仅检查特殊路段，每车道每20m连续检测1个测点，不足20m测一个测点 | JTG E60 T0965 |
|  |  | 特殊路段 | ≥55 | ≥50 |  |  |  |
| 6 | 取芯法测定抗冻等级 | 严寒地区 | ≥250 | ≥200 | 每车道每3km钻取1 个芯样 | 每车道每5km钻取1 个芯样 | JTG E60 T0552 |
|  |  | 寒冷地区 | ≥200 | ≥150 |  |  |  |

8. 施工方案及注意事项

8.1路基施工技术要求

（1）路基施工时应严格按照《公路路基施工技术规范》JTG F10-2019 执行，确保的路基稳定性。

（2）填前碾压前应将表层20cm 腐殖土清除，碾压宽度为两侧侧护坡道外边缘以内。挖方路基应保证挖方边坡的稳定和平顺美观。

（3）确保路基边缘压实，路基两侧应超填30～50cm，待压实后，再按设计要求刷坡。

（4）对填挖交界处的挖方路槽底面，需超挖后再分层回填压实，超挖深度为1m，顺路线方向长度为5m，宽度为路槽底面宽度。

（5）为确保路基有足够的强度和稳定性，路基压实度必须达到设计要求。施工前应进行击实试验，以确定最大干密度及最佳含水量，并选择路段进行压实试验以确定正确的压实方法、各类压实设备的类型及组合工序、最佳组合下的压实遍数及压实层厚度。

（6）若挡土墙、护坡基底开挖以后，基底为漂石土或巨石土时，若两巨石之间缝隙较大，填充物不饱满时，需采用水泥砂浆将其填塞严实后，再砌筑挡土墙。

（7）石质路段的挖方爆破工作，应采用松动爆破、光面爆破，防止破坏岩体结构而诱发边坡失稳。

（8）在填方路段和弃土场的原地面进行表面清理时，清出的种植土，应集中堆放，施工完成后，应附在填方边坡表面或土弃土之上，以便于以后植被自然恢复。

（9）项目区多雨，路基施工中应完成一段，边坡及时防护一段，利于边坡的稳定，防止坡面受到冲刷。

（10）修建排水工程时，应将基底夯实后再进行砌筑，并根据实际地形将排水设施的设置位置、设置长度等做适当调整，使之更加符合实际。

（11）挡土墙施工注意事项详见相应设计说明及图纸。

（12）勘测设计阶段受自然条件限制，调查、测绘、勘探资料需在施工中进一步核实，发现与设计不尽相同和有待完善提高之处，应及时与设计单位联系，采取相应的处理措施。

8.2 底基层施工

（1）天然砂砾应采用集中厂拌、摊铺机摊铺施工；

（2）配料应准确，洒水、拌和应均匀；

（3）严格控制面层厚度和高程，路拱横坡应与面层一致；

（4）应在混合料处于或略大于最佳含水量1％～2％时进行碾压，直到达到规定的压实度；

（5）根据试验路段确定适合本项目的施工工艺；

（6）严禁用薄层贴补的办法进行找平。

8.3 水泥混凝土面层施工

（1）路面施工应按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG /T F30-2014）、和《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）执行；

（2）搅拌机出料温度不得低于10℃，摊铺混凝土温度不得低于5℃。在养生期间，应始终保持混凝土板最低温度不低于5℃。否则，应采用热水或加热砂石料拌和混凝土，热水温度不得高于80℃；砂石料温度不宜高于50℃；

（3）高温天气施工时，混凝土拌和物的出料温度不宜超过35℃，并应随时监测气温、水泥、拌和水、拌和物及路面混凝土温度；

（4）雨天施工时，在新铺路面上，应备足防雨篷、帆布和塑料布或薄膜；

（5）路面施工完毕后，应根据温度、强度试验确定切缝时间；

（6）混凝土板养生初期，严禁人、畜、车辆通行，在达到强度40％后，行人方可通行；

（7）混凝土养生期满后，应及时灌缝；

（8）常温施工式填缝料的养生期，低温天宜为24h，高温天宜为12h。加热施工式填缝料的养生期，低温天宜为2h，高温天宜为6h。在灌缝料养生期间应封闭交通；

（9）路面表面应进行抗滑处理，处理方法为横向切纹。

8.3雨期施工

（1）雨期路基施工地段一般应选择丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石、岩石地段和路堑的弃方地段；

（2）重黏土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工；平原地区排水困难不宜安排雨期施工。

（3）选择的雨期施工地段进行详细的现场调查研究，据实编制实施性的雨期施工方案。

（4）保证晴雨畅通。

（5）驻地、库房、车辆机具停放场地、生产设备都应设在最高洪水位以上地点或高地上，并远离泥石流沟槽冲击堆一定的安全距离。

（6）应修建临时排水设施，保证雨期作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水。

（7）应储备足够的工程材料及生活物资。

（8）填料应选择透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石方碎渣和砂类土等，利用挖土方作填料，含水率符合要求时应随挖随填，及时压实。含水率过大难以晾晒的土不得用作雨期施工填料。

（9）每填筑一层表面应做成2%～4%的路拱横坡，以利排水。

（10）雨期填筑路堤需借土时，借土含水率及强度应满足确保路基稳定的要求。

（11）路堤应分层填筑并及时碾压，当路基填筑至路床底面以下30～50cm 时应停止填筑，待雨期过后再填筑至路床顶面标高。

（12）挖方边坡不宜一次挖到设计坡面，应预留一定厚度的覆盖层，待雨期过后再修正到设计坡面。

（13）雨期开挖路堑，当挖至路床顶面30～50cm 时应停止开挖，并在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再进行施工。

（14）当采用爆破开挖岩石路基时，炮眼宜水平设置。

其它事宜参阅有关公路施工技术规范。

9.公路后期日常养护建议

在公路后期日常养护中采用科学合理的预防性养护，不仅能延长公路的使用寿命，同时又能减少养护的工作时间、节约养护成本。公路预防性养护重点是根据路面运营情况，适当超前养护，将各种公路病害隐患消灭在萌芽中，将周期性养护和预防性养护结合起来，增强公路对各种病害的抵御能力。加大日常巡视力度，并根据不同季节的养护特点，分别进行绿化美化、桥涵汛前检查、路面修补、桥梁及支挡构造物养护、路基标准化建设、夏季裂缝修补等专项整治工程，使公路病害得以有效控制。

10.路床顶面验收标准说明

底基层顶面交工验收弯沉值：L1=183(0.01mm)

路基顶面交工验收弯沉值：L0=203(0.01mm)