- 总  说  明

## 一、概述

1、项目概况

富川县华润园区路段安全隐患整治项目，位于富川县境内。S203线华润园区路段长1.6公路，因车流量较大，大货车较多，原有路面部分路段产生破碎下沉、破碎错台等不同程度的病害，严重影响出行便利，存在较大的安全隐患。本次整治工程是对S203线路段路面开裂、断板、下沉的路段进行挖除后重新修复，并对该路段上部分损坏、模糊不清、脱落等的公路标线进行处治，重新施划公路标线。根据业主需求，且受建设资金限制，部分未能整治安全设施维持原建设标准。

本项目设计内容主要有混凝土路面面层、标线等。

2、技术标准

（1）公路等级：国道公路。

（2）路基宽度：S203线为24.5m。

（3）行车道宽度：S203线为2×3.75m。

（4）设计时速：S203线为65km/h。

## 二、设计依据

（1）交通部部颁标准《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81－2017）；

（2）交通部颁布标准《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81－2017）；

（3）交通部部颁标准《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82－2009)；

（4）交通部部颁标准《公路工程技术标准》（JTG B01－2014）；

（5）《路面标线涂料》（JT/T280-2022）；

（5）《公路交通安全设施施工技术规范》 (JTG/T3671-2021)；

（7）《公路路基施工技术规范》 （JTG/J 3601-2019）

（8）《公路水泥混凝土路面设计规范》 （JTG D40-2011）

## 三、设计内容

## （一）、水泥混凝土路面修复

本次混凝土路面修修复设计遵循以下原则：

（1）对原有道路平、横按原路面标准不变，原则上不做调整；

（2）在满足使用功能得前提下尽量节约投资；本项目对所需修补路段的为水泥混凝土路面，根据实际破损情况，采用如下结构型式进行修复：先将破损的旧路面挖除,并开挖深20cm土方路槽，然后铺筑20cm厚5%水泥稳定碎石基层，再进行25cm厚C35水泥混凝土面层施工，破除的版面宽度与原有旧路相同。施工后路面标高、宽度、横坡与原道路保持不变。

## （二）、交通标线

标线的作用是管制和引导交通，可以和标志配合使用，也可以单独使用。标线应能确保车流分道行驶，导流交通行使方向，加强行使纪律和秩序，减少事故。标线应保证在白天和晚上都具有视线诱导功能，并应做到车道分界清晰，线向清楚，轮廓分明。根据本路段实际情况，标线设置原则如下：

（1）根据路基宽度及车道设计宽度，确定标准路段标线。

（2）一般路段的标准车行道分界线为分隔同向交通流，采用白色虚线，线宽20cm，主线行车道分界线为6m实9m空虚线，在需要限制超车的路段，车道分界线为线宽20cm的白色实线；行车道边缘线为白色实线，线宽20cm，所有路面纵向实线应每隔10m或15m设置排水缝，排水缝宽度为3～5cm 。

（3）减速振动标线：用于警告车辆驾驶人前方应减速慢行，在沿线车辆和人员出入较多的交叉路口前30～50m、急弯陡坡段、连续下坡段前等特别危险路段设置。减速振动标线由2条单线组成一组，减速标线的设置间隔应使车辆通过各标线间隔的时间大致相等，以利于行驶速度逐步降低，减速度一般设计为1.8m/s²，每处减速标线至少设置5组。减速振动标线颜色为黄色。

1.一般标线的标线厚度为2mm，减速标线的厚度为7mm。

2.标线涂料材料

（1）标线涂料均采用普通热熔反光涂料。材料应满足《路面标线涂料》(JT/T280-2022)中热熔反光型的相关规定。

（2）涂料中预混玻璃珠及面撒玻璃珠性能应满足《路面标线用玻璃珠》（GB/T24722-2020）中的相关规定；涂料的预混玻璃珠含量应不低于30%；

三、交通安全施工组织

工程施工前，应该配合公路管理单位和公安交通管理部门积极做好交通组织协调工作，提出具体的交通组织、疏导工作方案，并严格按照现行（道路交通标志和标线  第4部分：作业区）（GB 5768.4）、（公路养护安全作业规程）（JTG H30）的规定设置必要的交通安全设施。

1、过优化施工方法来减小工程施工对交通运行的影响。在尽量减少对施工现场周边环境交通影响的前提下，应尽量选择质量优、时间短的施工方法。

2、交通分流。制定交通分流方案，以减少施工路段的交通量。

3、驾驶安全管理。通过交通管理手段使交通有序流动，如在施工路段设置准确、醒目的交通标志和标线，正确引导车辆通行，并保证行车安全。

4、临时交通安全设施主要包括
   （1）临时交通标志与标线；

（2）用于化解交通的安全设施，如电动机械指挥人、锥形交通路标、施工隔离墩、防撞（墙）桶等；

（3）移动式标志车；

（4）施工警告灯；

（5）夜间照明设施。

对作业控制区的要求、作业控制区的布置以及安全作业方面的具体要求，应符合现行《道路交通标志和标线第4部分：作业区》（GB5768．4）和《公路养护安全作业规程》（JTGH30）的规定。
   5、工程施工除应具备施工人员、进场材料及施工机械等基本条件外，还应具备合适的气象条件和交通条作。
   6、应尽量减小施工对交通运行的影响。宜选择交通量小的时段进行施工，并设置完善的临时交通安全设施，制定完善的交通组织、疏导方案，其余按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T3671-2021）等相关规范法规执行。