第三篇  路基、路面说明

SⅢ-1

一、设计依据

本设计以《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）、《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）、《公路土工试验规程》（JTG E40-2007）以及《测设合同》为依据。

二、路基横断面布置及加宽、超高方式的说明

1、路基横断面布置

本路段横断面按四级公路（Ⅱ类）设计速度15公里/小时的标准设计，按《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）中四级公路（Ⅱ类）的标准及《测设合同》的规定，路基宽度6.5m，水泥砼路面宽5.5m，两侧各0.5m宽的土路肩，详见《路基标准横断面图》。

2、平曲线加宽、超高方式

按照《小交通量农村公路工程技术标准》，结合本路的特点，本公路为单车道故按四级公路（Ⅱ类）（无中型载重汽车和中型客车）加宽。未加宽前的路基边缘标高为设计标高。按四级公路（Ⅱ类）标准，当平曲线半径小于90m时，需进行超高。超高过渡方式均采用绕路基边缘线进行旋转，即当超高横坡大于路拱坡度时，先将外侧车道绕路中线转，待达到与内侧车道构成单向横坡后，整个断面一同绕路中线旋转，各弯道超高横坡度的取值根据弯道所采用的半径来确定。超高缓和段采用全缓和段超高方式。

三、路基设计说明

1、路基设计标高为未加宽前的路基中线标高，不设超高的路段路面横坡为2%，路肩横坡为3%，超高路段除超高缓和段起点前1～2m的过渡段外，路肩与行车道横坡一致。路基设计洪水频率为1/15。

2、填方边坡：自路基边缘往下0～8米为1：1.5，8～16米为1：1.75，16米以上为1：2，坡度变化处不设平台。

3、挖方边坡：挖方边坡坡度根据当地自然条件、地质类别和边坡开挖高度确定，根据本路段实际情况全线采用1：1，挖方边坡不设变坡，全线边沟外不设碎落平台。

4、公路用地范围：一般路段用地范围为旱地排水沟、截水沟、挡土墙、路田分界墙边缘外，无其它构造物路段为坡脚或坡顶外。

四、路基压实标准及压实度的说明

填方路基应分层铺筑均匀压实，填料应用指定的料场且经过试验确定后方能填筑。每一层填料的规格、压实度和CBR值必须满足有关要求，当填料无法满足规范要求时，必须采取适当的处理措施或换填符合要求的土。液限、塑限指数以及含水量超过规定的土，不能直接作为路堤填料，需要应用时，必须采取满足设计要求的技术措施，经检查合格后方可使用。每层填土最大松铺厚度应根据现场压实试验确定，一般最大松铺厚度不大于30cm，也不小于10cm，同种材料的填筑层累计厚度不宜小于50cm，压实层的表面应整平并做成路拱。土的压实应控制在最佳含水量进行。施工过程中对土的含水量必须严加控制、及时测定、随时调整。

根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）中表3.2.3及3.3.4的规定，路基压实标准按重型击实试验法求得的最大干密度为准，路基压实度（路床顶面以下深度）要求为：

| 填挖类别 | 路床顶面以下深度（m） | 压实度（%） |
| --- | --- | --- |
| 填方 | 0～0.8 | ≥95 |
|  | 0.8～1.5 | ≥94 |
|  | >1.5 | ≥92 |
| 零填及挖方 | 0～0.3 | ≥95 |
|  | 0～0.8 | ≥95 |

注：当三、四级公路铺筑水泥混凝土路面时，其压实度应采用二级公路压实度标准。

为保证路基边缘压实度，路基填方宽度每侧超填应不少于30cm。

路基土石方数量计算，挖方按天然密实体积计，填方按压实后体积计，移挖作填时，按预算定额考虑了松方系数。计算路基土石方时，扣除了路面厚度并计入了边沟开挖数量，但未计入路基超填的影响。

五、路基路面排水系统及防护工程设计说明

排水设计注意各种设施之间的联系及进出水口的处理，并与灌溉沟渠结合，注意防止冲毁农田。路堑和路堤的交接处，边沟应引至路堤两侧外，防止水流径直冲刷路堤，各排水设施具体设置如下：

1、边沟：一般挖方地段边沟为土边沟，边沟纵坡一般与路基纵坡一致，当路线纵坡小于0.3%时，边沟纵坡应不小于0.3%。具体设置方法见《路基标准横断面图》。

六、取土坑、弃土堆的设置与防护

全线借方可就近取土场借取，在路线附近适当的地方设置弃土堆，供堆放弃方、清除表土。对借土场、弃土堆应进行整修，然后进行绿化，完善排水系统。

七、路面设计说明

（一）、设计依据

按《合同书》要求，本项目为改建工程，拟采用水泥砼路面。路面结构及厚度依据交通部部颁规范和参照当地公路部门多年的成功经验，根据道路等级和交通量对路面强度的要求，并结合沿线气候、水文、地质及材料来源、造价等情况综合考虑，拟用路面结构方案如下：

水泥混凝土路面：20cm厚水泥混凝土路面面层+15cm厚级配碎石基层。

八、施工方法及注意事项

公路施工首先要注意安全问题，施工过程中必须严格按照《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）的有关规定进行施工，本项目为改建工程，施工时应充分考虑沿线周边环境，选择合理施工方案。

（一）、路基施工

公路路基是公路工程的重要组成部分，应具有足够的强度和稳定性，应能承受行车的反复荷载作用和抗御各种自然因素的影响以确保工程质量，因此路基施工应严格按照交通部颁发的《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）要求进行。

1、施工前应做好场地清理和排水工作。清除的种植土、淤泥应按指定位置堆放，并作好防护。对需利用的路基挖方和借土场进行取样试验检测其CBR值，并参照《公路路基施工技术规范》的要求，根据不同的CBR值确定填筑路基的不同区域，对CBR值较高的土应用作填筑路基的上路床和下路床。

2、根据《公路路基施工技术规范》规定，对液限大于50，塑性数大于26的土，以及含水量超过规定的过湿土，不能直接用作路基填料，需要用时必须采用满足设计要求的技术措施处治，并经检验合格后方可使用。

3、填土前，应将填、挖方地段的树根、杂草清除，路堤基底为耕地或松土时，应先清除有机土，种植土，然后按规定要求压实，在深挖和零填挖方地段也应进行翻挖，翻松，回填、整平压实。压实度应符合设计要求。

4、填土路堤每层填土最大松铺厚度应根据现场压实试验确定，一般最大松铺厚度不大于30cm，也不小于10cm。压实层表面应整平并做成路拱。土的压实应控制在接近最佳含水量进行。填石路堤应分层填筑，分层松铺厚度不宜大于50cm，最大粒径不宜超过层厚的2/3，也不宜小于10cm。

5、施工时注意对新旧路基填方边坡的衔接，应开挖台阶，台阶底做成4%向内倾斜的坡度，土质路填挖衔接处采取超挖回填的方法处理，路基填方每侧超填不小于30cm以保证路基边缘压实度。

6、排水系统根据不同情况确定施工方法，排水沟、边沟及截水沟可待路基基本完成后再砌筑以确保排水系统的完好，但在施工过程中应采取临时的排水措施，确保在施工中排水畅通，防止积水浸泡路基，各种排水沟渠的连接过渡前后接顺，并与原有沟渠结合防止冲毁农田及影响路基边坡。

7、桥涵台后土的回填，回填时圬工强度的具体要求及回填时间，按《公路桥涵施工规范》（JTG/T 3650-2020）有关规定执行。

8、桥涵台后填土应以碎石或砂砾为填料，分层加强压实，压实机具压不到的部位应采用人工夯实，以减少这些部位的工后沉降量，提高路面整体耐久性。压实度应符合《公路路基施工技术规范》的要求。

（二）、路面施工

路面施工应严格按照《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）和《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）的有关规定进行。

1、级配碎石基层、底基层的要求

用作基层、底基层的碎石应有良好的级配，其颗粒组成和塑性指数应分别满足《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）表4.5.8中级配G-A-1或G-A-2的规定，二级及二级以下公路用作基层时公称最大粒径应不大于31.5mm，用作底基层时公称最大粒径应不大于37.5mm；所用的粗集料作基层时压碎值不大于30%，作底基层时压碎值不大于35%。施工时应在最佳含水量下碾压，达到规范要求的压实度，用作基层时应不小于99%，用作底基层时应不小于97%。

2、对沥青封层的要求

1）材料

下封层采用单层式沥青表面处治层铺法，采用石油沥青作为结合料，下封层的厚度为10mm，应做到完全密水。

①石油沥青采用70号，质量符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表4.2.1-1的要求。

②集料规格采用S12，质量符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表4.8.3的要求。

（2）材料用量

材料用量按照《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）附录C表C.4中要求先石油沥青第一次用量为1.0~1.2kg/m2，然后是S12集料第一层用量7~9m3/1000m2。只采用一油一料通常做法。

（3）封层施工应在干燥情况下进行，严禁雨天施工，施工时气温不得低于10℃。

（4）采用单层式沥青表面处治层铺法施工。铺筑机工作时应匀速前进，达到厚度均匀、表面平整的要求。

（5）铺筑后的表面不得有严重的划痕，接缝处不得出现余料堆积或缺料现象，3m直尺检测接缝处的不平整度不得大于6mm。

（6）稀浆封层铺筑后，必须待乳液破乳、水分蒸发、干燥成形后方可开放交通。在铺设下封层后的10~30d内开始铺筑水泥混凝土面层。

其余未尽事宜，参照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中的有关规定执行。

3、水泥砼面层的要求

1）粗集料级别应不低于Ⅱ级，应预先筛分成2～4个不同粒级，然后再组配而成，其最大公称粒径不应超过31.5mm，其级配应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表3.3.2的要求，集料压碎值应小于15%，针片状颗粒的含量应小于15%。细集料级别应不低于Ⅱ级，其级配应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表3.4.2的要求，砂的细度模数不宜小于2.5，砂的硅质含量不应低于25%，含泥量应小于2%。水泥应采用旋窑生产的强度为42.5MPa的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，28d抗折强度不小于4.5MPa，并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表3.1.2的要求。

2）施工前，施工单位应对所备的材料进行各项检查及试验，并根据自身的施工素质以及所选材料的情况，参照设计提供的试验资料，依相关规范的要求，按28d弯拉设计强度4.5MPa进行施工配合比试验，以确定最终的施工配合比。但水灰比不得大于0.46，水泥用量不得少于300kg/m3。施工中所采用的外加剂应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中的要求。

3）施工配合比一经批准确定后，未经批准不得随意更改。同一施工配合比用砂的细度模数变化范围不应超过0.3，否则应分别堆放，并调整配合比中的砂率后使用。

4）雨天、风速在10.8m/s以上的6级以上大风天、现场气温高于40℃或拌和物摊铺温度高于35℃、现场连续5昼夜平均气温低于5℃及夜间最低气温低于-3℃等，均不得进行施工。

5）当现场气温高于30℃，拌和物摊铺温度在30～35℃，且空气相对湿度小于80%时，施工应按高温季节施工规定进行。当现场连续5昼夜平均气温高于5℃，夜间最低气温在-3～5℃时，施工应按低温季节施工规定进行。1～5级的风天施工，应按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表10.3.1的规定，采取措施防止水泥混凝土路面的塑性收缩开裂。

6）在施工前，宜储备正常施工一个月以上的砂石料。严禁不同规格的砂石料混杂堆放，严禁料堆积水和受泥土污染。还应配备一定数量的篷、布或薄膜等防雨器具，以防突发性降雨对新铺筑的路面造成破坏。

7）水泥混凝土路面的施工，可采用幅宽2～6米的滑模摊铺机或三辊轴机组。滑模摊铺宜采用散装水泥，水泥出厂温度不宜高于65℃。搅拌时，水泥的温度不宜高于60℃，低温季节不宜低于10℃。拌和物出料温度宜控制在10～35℃。

8）运输过程中，装卸拌和物的落差高度不得大于2m，应防止漏浆、漏料、离析。当有明显离析时，应经重新拌匀方可用于铺筑。拌和物的运输时间必须满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中的规定。

9）浇筑砼路面时，必须严格按照设计要求埋设拉杆，并在摊铺振捣时防止钢筋变形、移位。

10）胀缝接缝板应选用能适应砼面板收缩、施工时不变形、弹性复原率高、耐久性良好的材料。可采用橡胶泡沫板、沥青纤维板、塑胶等，其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中的有关规定。

11）砼路面的横向缩缝（假缝）应按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中的有关要求及时切缝，不得迟误。填缝料应选用与砼板壁粘结牢固，回弹性好，不溶于水，不渗水，高温时不挤出、不流淌，嵌入能力强，耐老化、抗龟裂，负温拉伸量大，低温时不脆裂，耐久性好的材料。采用的填缝材料技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中有关规定。

12）养生建议采用湿法养生，用旧麻袋、草席等覆盖，经常保持表面润湿状况。

13）路面施工时，在强度达到80%后，应及时拉（刻）纹，构造深度D≥0.5毫米。平整度抗滑标准：砼路面的平整度以采用平整度仪检测为准，标准差不大于2.0mm，IRI不大于3.2m/km。其抗滑标准应符合下表规定：

| 构造深度（mm） |  |
| --- | --- |
| 一般路段 | 特殊路段 |
| 0.50-0.90 | 0.60-1.00 |

注：特殊路段是指急弯、陡坡、交叉口或集镇附近。

14）水泥砼路面铺筑过程中其各项技术指标的质量检验评定标准应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表11.3.3及附表的规定。附表

水泥砼路面竣工验收弯沉值

| 结构层检测层位 | 不利季节弯沉值 （1/100mm） 38MPa | 非不利季节弯沉值 （1/100mm） 45MPa |
| --- | --- | --- |
| 路基顶面 | 307 | 260 |
| 基层顶面 | 302 | 190 |
| 水泥混凝土面层 | 28d龄期弯拉强度≥4.0MPa |  |

15）本项目所有建筑材料选用时必须严格符合国家标准，使用的水泥及砂石材料，均应作试验检测。钢筋等外购材料按照中华人民共和国交通部标准《公路桥涵施工规范》（JTG/T 3650-2020）有关要求进行严格检验和验收。

其余未尽事宜，参照《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）、《公路水泥混凝土路面再生利用技术细则》（JTG/T F31-2014）中的有关规定执行。

十、其他未尽事宜请依据国家有关规范规程执行。