第三篇  路基路面及排水说明

一、设计依据

本设计以《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）、《公路工程技术标准》（JTG  B01-2014）、《公路路基设计规范》（JTG  D30-2015）以及《关于印发农村公路建设指导意见的通知》为依据。

二、路基设计

1、路基横断面

路基横断面保持旧路原状横断面，本项目仅为路面修复及加宽。

2、平曲线加宽超高方式

本工程对现有道路的改建，路面加宽及超高维持旧路原状。

3、路拱坡度

路基以路基边缘线为设计标高，路段路面横坡度均为2%。

4、路基边坡

（1）、填方边坡：路基填方边坡坡比为1：1.5。

（2）、挖方边坡：挖方边坡均采用1：0.5。

5、路基压实度

（1）、填方压实度为90%。

（2）、挖方0---30cm压实度为93%。

三、路面设计

3.1 设计参数

标准轴载：BZZ-100

设计基准期:10年

目标可靠度:70%

路面结构安全等级:三级

水泥混凝土弯拉强度 4Mpa   弯拉模量  31000 Mpa

公路自然区划：Ⅳ7; 土组为粘性土

平衡湿度下路基回弹模量：  E0=40MPa

3.2路面结构

根据《公路水泥混凝土路面设计规范》 （JTG D40-2011）的规定，为了提高路面的耐久性，改善砼板的受力状况，本项目采用以下的水泥路面结构：

| 结构名称 | 厚度（cm） |
| --- | --- |
| 水泥混凝土面层 | 20 |
| 级配碎石垫层 | 10 |
| 总厚度 | 30 |

3.3水泥砼路面板接缝设计

（1）纵缝：纵向拼接施工缝构造形式采用平缝加拉杆型。拉杆采用HRB400 Φ14螺纹钢筋，长度70cm，间距90cm，其构造图详见《水泥混凝土路面分块及钢筋布置图》。

本项目由于是旧路扩宽项目，新面板与旧面板衔接采用植筋拉杆的方式。

（2）横向缩缝：横向缩缝采用假缝不设传力杆型。横向缩缝不得错开设置，其构造详见相应面板厚度的《水泥混凝土路面分块及钢筋布置图》。

3.4钻孔植筋施工工艺：

定位 → 钻孔 → 清孔 → 钢材除锈 → 锚固胶配制 → 植筋 → 固化、保护

3.4.1.定位

按设计要求标示钻孔位置、型号。

3.4.2.钻孔

3.4.2.1.钻孔宜用风钻成孔。如采用水钻成孔，钻孔内碎屑应用洁净水冲洗干净，并晾晒至干燥。

3.4.2.2.钻孔孔径d+4mm。

3.4.2.3.钻孔孔深须满足设计要求。

3.4.2.4.钻孔有效深度自构件表面坚实的混凝土算起。

3.4.3.清孔

3.4.3.1.钻孔完毕，检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出，然后用毛刷将孔壁刷净，再次压缩空气吹孔，应反复进行3～5次，直至孔内无灰尘碎屑，最后用棉布蘸丙酮拭净孔壁，将孔口临时封闭。若有废孔，清净后用植筋胶填实。

3.4.3.2.钻孔孔内应保持干燥。

3.4.4.钢材除锈

钢材锚固长度范围的铁锈、油污应清除干净（新钢筋、螺栓的青色氧化外皮也应除去），并打磨出金属光泽。

3.4.5. 植筋胶配制

3.4.5.1.植筋胶配胶宜采用机械搅拌。若少量可用细钢筋棍人工搅拌。

3.4.5.2.取洁净容器（塑料或金属盆，不得有油污、水、杂质）和称重衡器按配合比混合，并用搅拌器搅拌10分钟左右至A、B组份混合均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡。

3.4.5.3.胶应现配现用，每次配胶量不宜大于5公斤。

3.4.6.植筋

3.4.6.1水平孔植筋可用Φ6细钢筋配合托胶板（干净木板）往孔内捣胶，也可让施工人员戴好皮手套，将配好的胶成团塞、捣进孔内。

3.4.6.2.钢筋、螺栓可采用旋转或手锤击打方式入孔，手锤击打时，一手应扶住钢筋或螺栓，以保证对中并避免回弹。

3.4.6.3.锚固胶填充量应保证插入钢筋后周边有少许胶料溢出。

3.4.7.固化、保护

植筋胶有一个固化过程，日平均气温25℃以上12小时内不得扰动钢筋，日平均气温25℃以下24小时内不得扰动钢筋，若有较大扰动宜重新植入。

3.5水泥混凝土路面各结构层技术指标及施工要求

### 3.5.1 基本要求

（1）路面各结构层进行施工前，均应按规范要求对其下承层进行严格检查，只有当其各项指标满足验收要求时，方可进入下一工序的施工。否则应采取相应的补救措施，使其各项指标均满足验收要求。

（2）路面施工应严格按照现行《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015）、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的规定执行。

（3）施工必须文明和注重环保。做好施工场地临时排水及防护设施，避免冲刷、污染农田以及大范围扬尘等扰民、污染环境的事件发生。

### 3.5.2 对路基的要求

路基是公路的重要组成部分，提高路基的强度及稳定性，是保证路面结构稳定、耐久的前提条件。因此，在进行路面施工前应对路基进行严格检查，路基应密实、均匀、稳定，无过干使表层松散、过湿发生“弹簧”的现象。标高、平整度及压实度等各项指标均应符合验收要求。新旧路基结合处之间可能因差异沉降过大而引起路面开裂，因此应采取相应措施控制新旧路基施工后差异沉降。

### 3.5.3碎石调平层的要求

碎石的技术要求符合《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015）表3.6.1中的要求，规格要求符合《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015）表4.5.9级配的要求，集料最大粒径应控制在53mm以内，石料压碎值不大于35%。

### 3.5.4 对级配碎垫层的要求

级配碎石应采用预先筛分成不少于4种不同粒级的碎石与4.75mm以下石屑组配而成，其级配应符合《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015）表3.6.2中G2号级配的要求，粗集料技术要求符合《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015）表3.6.1中的要求。集料最大粒径应控制在37.5mm以内，石料压碎值不大于35%。

### 3.5.5水泥混凝土面层混合料设计

（1）水泥

水泥采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，28d抗折强度不小于7.5MPa，并符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）表3.1.3、表3.1.4的要求。

（2）集料

粗集料应不低于《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）表3.3.1中Ⅱ级的要求，预先筛分成2～4个不同粒级，然后再掺配而成，其最大公称粒径不超过26.5mm，其级配符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）表3.3.3的要求，集料压碎值不大于25%，针片状颗粒的含量小于15%，含泥量小于1%。

细集料采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂，质量标准不低于《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）表3.4.2中Ⅱ级的规定，其级配符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）表3.4.3的要求，砂的细度模数宜为2.3～3.0，砂的结晶态二氧化硅含量不低于25%，含泥量小于2%。

（3）水

符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）的饮用水可直接作为混凝土搅拌与养生用水；非饮水要符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）中3.5.2条的要求。

（4）外加剂

混凝土面层的外加剂的质量除应符合国家和行业现行相关标准外，尚应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）条例3.6.1的要求。各项性能的检验方法应符合现行《混凝土外加剂》（GB8076）的规定。滑模摊铺水泥混凝土路面中使用采用引气高效减水剂，其他外加剂品种视现场气温运距和混凝土拌和物振动粘度系数、坍落度及其损失、可滑性、弯拉强度、耐磨性等需要选用。

（5）养生剂

用于水泥混凝土路面施工养护的养生剂，喷洒后薄膜应密封性好、保水率高、强度和耐磨性损失小、干燥快、储存时间长而稳定、耐雨水冲刷。不得使用易被雨水冲刷掉的和对混凝土强度有影响的养生剂。

（6）养生材料

用于水泥混凝土路面施工养护的养生剂，喷洒后薄膜应密封性好、保水率高、强度和耐磨性损失小、干燥快、储存时间长而稳定、耐雨水冲刷。不得使用易被雨水冲刷掉的和对混凝土强度有影响的养生剂。质量标准应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）中表3.11.1的规定。

（7）钢筋

水泥混凝土路面所用钢筋网、传力杆、拉杆等钢筋符合现行的《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》（GB1499）和《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》（GB13013）的技术要求。钢筋顺直，不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。传力杆钢筋加工时应锯断，而不得挤压切断。断口应垂直、光圆，用砂轮打磨毛刺，并加工成2-3mm圆角。

3.5.6 水泥混凝土面层的施工

1.施工前，施工单位对所备的材料进行各项检查及试验，并根据自身的施工素质以及所选材料的情况，参照设计提供的试验资料，依相关规范的要求，按28d弯拉设计强度4.0MPa进行施工配合比试验，以确定最终的施工配合比。但水灰比不得大于0.46，水泥用量不得少于310kg/m3。

2.施工配合比一经批准确定后，未经批准不得随意更改。同一施工配合比用砂的细度模数变化范围不超过0.3，否则，分别堆放，并调整配合比中的砂率后使用。

3.雨天、风速在10.8m/s以上的6级以上大风天；现场气温高于40℃或拌和物摊铺温度高于35℃；现场连续5昼夜平均气温低于5℃，夜间最低气温低于-3℃。均不得进行施工。

4.当现场气温高于30℃，拌和物摊铺温度在30～35℃，且空气相对湿度小于80%时，施工按高温季节施工规定进行。当现场连续5昼夜平均气温高于5℃，夜间最低气温在-3～5℃时，施工按低温季节施工规定进行。1～5级的风天施工，按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）表12.3.1的规定，采取措施防止水泥混凝土路面的塑性收缩开裂。

5.在施工前，宜储备正常施工一个月以上的砂石料。严禁不同规格的砂石料混杂堆放，严禁料堆积水和受泥土污染。还配备一定数量的篷、布或薄膜等防雨器具，以防突发性降雨对新铺筑的路面造成破坏。

6.水泥混凝土路面的施工，采用幅宽2～6m的滑模摊铺机或三辊轴机组。滑模摊铺宜采用散装水泥，水泥出厂温度不宜高于65℃。搅拌时，水泥的温度不宜高于60℃，低温季节不宜低于10℃。拌和物出料温度宜控制在10～35℃。

7.运输过程中，装卸拌和物的落差高度不得大于2m，防止漏浆、漏料、离析。当有明显离析时，经重新拌匀方可用于铺筑。拌和物的运输时间必须满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）中的规定。

8.浇筑砼路面时，必须严格按照设计要求埋设拉杆，并在摊铺振捣时防止钢筋变形、移位。

10.砼路面的横向缩缝（假缝）按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）中的有关要求及时切缝，不得迟误。填缝料选用与砼板壁粘结牢固，回弹性好，不溶于水，不渗水，高温时不挤出、不流淌，嵌入能力强，耐老化、抗龟裂，负温拉伸量大，低温时不脆裂，耐久性好的材料。采用的填缝材料技术要求符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）中有关规定。

11.养生采用湿法养生，用旧麻袋、草席等覆盖，经常保持表面润湿状况。

12.路面施工时，在强度达到80%后，用刻槽机刻槽，构造深度TD≥0.5毫m。平整度标准：砼路面的平整度以采用平整度仪检测为准，标准差不大于2.0mm，IRI不大于3.2m/km。其抗滑标准符合下表规定：

| 构造深度TD（mm） |  |
| --- | --- |
| 一般路段 | 特殊路段 |
| 0.50-1.00 | 0.60-1.10 |

注：特殊路段是指急弯、陡坡、交叉口或集镇附近。

13.水泥砼路面铺筑过程中其各项技术指标的质量检验评定标准符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）表13.2.1、表13.2.3的规定。

四、防护支挡工程设计及要求

1、设计原则：

在原有挡墙出现损坏路段、路基缺失路肩墙及河堤损毁处，拆除原有浆砌片石挡墙或新建C20片石混凝土挡墙。

2、基本要求：

1）、地基承载力、基础埋置深度应满足设计要求；

2）、混凝土应分层浇筑，施工缝及片石埋放应符合施工技术规范的规定；

3）、沉降缝、伸缩缝、泄水孔的位置、尺寸和数量应满足设计要求；沉降缝及伸缩缝应竖直、贯通，采用弹性材料填充密实，填充深度应满足设计要求。

3、混凝土实测项目应符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）下表规定：

混凝土挡土墙实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查办法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面位置（mm） | ≤50 | 全站仪：测墙顶外边线 |
| 2 | 墙面坡度（%） | ≤0.3 | 铅锤法：长度不大于30m时测5处，每增加10m增加1处 |
| 3△ | 断面尺寸（mm） | ≥设计值 | 尺量：长度不大于50m时测10个断面，每增加10m增加1个断面 |
| 4 | 顶面高程（mm） | ±20 | 水准仪：长度不大于30m时测5处，每增加10m增加1处 |
| 5 | 表面平整度（mm） | ≤8 | 2m直尺：每20m测3处，每处测坚直、墙长两个方向 |

4、墙背填土

1）、挡土墙墙背填料宜采用渗水性强的砂性土、砂砾、碎（砾）石等材料，严禁采用淤泥、腐殖土、膨胀土，不宜采用粘土作为填料；

2）、基础要求地基承载力不小于设计图纸要求值，达不到此要求时应视实际情况对基础进行处理；

3）、应分层填筑压实，每层表面平整，顶层路拱合适；

5、施工当中遇到与设计不符的，应及时联系设计单位。

6、其它未尽事宜，需符合相关规范要求。

五、动态设计及监控方案说明

需要进行动态设计监控的是挖方高边坡防护，由于地质条件的隐蔽性，在进行工点勘探时布孔有限，不可能面面俱到，因此会出现少部分路基断面开挖后，设计地质条件与实际有出入，就需要进行动态设计。再有路基施工过程中尚未来得及防护前，突降暴雨引起边坡塌方，改变了边坡坡率，也需要根据整修后的边坡坡率进行动态设计。

六、公路强制性条文的执行情况

（1）路基设计满足《公路路基设计规范》（JTJG D30-2015）以下强制性条文的规定：

第3.1.3条：受水浸淹路段的路基边缘标高，应不低于路基设计洪水频率的设计水位加壅水高、波浪侵袭高，以及0.5m的安全高度。

第3.3.3 .1条：填料选择

第3.3.3 .2条：泥炭、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易熔盐超过允许限量的土等，不得直接用于填筑路基。冻土地区上路床及浸水部分的路堤不应直接采用粉质土填筑。

第3.3.4条：压实度

第3.2.3条：路床填料应均匀、密实，并符合表3.3.3的规定。

（2）路面设计满足《公路水泥混泥土路面设计规范》（TJG D40-2011）以下强制性条文的规定：

第3.0.5条：混凝土设计强度和弯拉弹性模量

第3.0.5.1条：混凝土的设计强度以龄期28d的弯拉强度为准。各级交通要求的混凝土设计弯拉强度不得低于表3.0.5的规定。

七、施工方法及注意事项

1、交通安全：本路线为路面改建工程，必须讲究文明施工，同时应设置各种施工及安全标志，确保交通安全，保护人民的生命财产安全。