道路工程设计总说明

一、技术规范、标准和工程施工及验收标准与测设过程

1、技术规范

1）《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

2)《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

3)《公路路基设计规范》（JTG D30-2004）

4)《公路路面基层施工技术规范》（JTJ 034-2000）

5)《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

6)《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）

2、设计道路技术标准

道路等级：屯级公路

路面类型：水泥混凝土路面

标准轴载：BZZ-100

设计洪水频率为1/20

路面结构临界状态设计年限：水泥路面为20年

本工程施工图设计坐标采用相对坐标。

3、工程施工及验收标准

（1）、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034—2000）

（2）、验收标准《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2012)

二、工程概况

全州县咸水镇小源口种植产业开发道路位于全州县咸水镇，根据现场对原有村路的实地测量，现状道路多为狭窄，土质较松软圡肩泥巴路，道路两侧多为原貌杂草，原排水沟基本被山水冲毁堵塞。现拟建道路路面宽3.5米，硬地化路面总长度为1266米。此设计是在原有道路标高基础上增加20cm水泥混凝土路面+15cm级配碎石垫层，原有道路纵断面按现场实际确定。

三、道路平面

道路平面线型以模拟已有村道中线走向为基本原则，局部可微调调顺线型。

四、道路横断面

1、横断面布置

0.5m（土路肩）+3.5m（行车道）+0.5m（土路肩）=4.5m

2、路拱横坡

道路采用相同的单向横坡，行车道横坡为1.5%。

五、路基处理及边坡防护

路基填挖前路基范围内应清除杂草、淤泥及其他不利于路基稳定的不良土质等。路床应整平、密实并设有路拱，遇有局部翻浆、软弹等现象应采用填土等方法处理，具体应视实际情况而定。路基应当留出边线余量，每侧为0.25m。

六、道路路面

1、 路面结构组合设计

面层：20cm水泥混凝土(弯拉强度不小于4.0MPa)

垫层：15cm级配碎石

2、路面结构层材料技术要求本工程路面面层采用水泥混凝土，其技术指标应符合以下规定：

表6-1  水泥路面参数表

| 结构层名称 | 28d抗弯拉强度（MPa） | 抗弯拉模量（MPa） |
| --- | --- | --- |
| 水泥混凝土面层 | 4.0 | 27000 |

水泥采用合格的标号42.5硅酸盐水泥。水泥进场时每批量应附有化学成分、物理、力学指标合格的检验证明。路面所使用水泥的化学成分、物理性能等路用品质要求应符合表6-2的规定。

表6-2   路面用水泥的化学成分和物理指标

| 水泥成分 |  | 中、轻交通荷载等级 |
| --- | --- | --- |
| 铝酸三钙含量 |  | ≤9.0% |
| 铁铝酸四钙含量 |  | 12.0%~20.0% |
| 熟料游离氧化钙含量 |  | ≤1.8% |
| 氧化镁含量 |  | ≤6.0% |
| 三氧化硫含量 |  | ≤4.0% |
| 碱含量 |  | Na2O+0.658K2O≤0.6%~1.0% |
| 氯离子含量 |  | ≤0.06% |
| 混合材种类 |  | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰、烧粘土和煤渣，有抗盐冻要求时不得掺石灰岩粉 |
| 水泥性能 |  | 中、轻交通荷载等级 |
| 出磨时安定性 |  | 蒸煮法检验必须合格 |
| 凝结时间（h） | 初凝时间 | ≥0.75h |
|  | 终凝时间 | ≤10h |
| 标准稠度需水量 |  | ≤30% |
| 比表面积 |  | 宜在300～450m2/kg |
| 细度(80μm筛余) |  | ≤10% |
| 28d干缩率 |  | ≤0.1% |
| 耐磨性 |  | ≤3kg/m2 |

粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石，并应符合表6-3的规定。

表6-3  碎石技术指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | Ⅲ级 |
| 碎石压碎指标(%)≤ | 30 |
| 坚固性(按质量损失计%)≤ | 12 |
| 针片状颗粒含量(按质量计%)≤ | 20 |
| 含泥量(按质量计%)≤ | 2 |
| 泥块含量(按质量计%)≤ | 0.7 |
| 有机物含量(比色法) | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐(按SO3质量计%)≤ | 1.0 |
| 岩石抗压强度 | 岩浆岩≥100MPa； 变质岩≥80MPa； 沉积岩≥60MPa |
| 表观密度（kg/m3）≥ | 2500 |
| 松散堆积密度（kg/m3）≥ | 1350 |
| 空隙率(%)≤ | 47 |
| 碱集料反应 | 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 |

粗集料不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同采用2~4个粒级的集料进行掺配，并应符合表6-4合成级配的要求。碎石最大公称粒径不应大于26.5mm。

表6-4  粗集料级配范围

| 级配类型 |  | 方筛孔尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.36 | 4.75 | 9.50 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
|  |  | 累计筛余（以质量计）（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 成 级 配 | 4.75～16 | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～10 | - | - | - | - |
|  | 4.75～19 | 95～100 | 85～95 | 60～75 | 30～45 | 0～5 | 0 | - | - |
|  | 4.75～26.5 | 95～100 | 90～100 | 70～90 | 50～70 | 25～40 | 0～5 | 0 | - |
|  | 4.75～31.5 | 95～100 | 90～100 | 75～90 | 60～75 | 40～60 | 20～35 | 0～5 | 0 |
| 单粒级 级配 | 4.75～9.5 | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 | - | - | - | - |
|  | 9.5～16 | - | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 | - | - | - |
|  | 9.5～19 | - | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～15 | 0 | - | - |
|  | 16～26.5 | - | - | 95～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 | - |
|  | 16～31.5 | - | - | 95～100 | 85～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 |

细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂或机制砂，不宜适用再生细集料，细集料应符合表6-5的规定。

表6-5    细集料技术指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | Ⅲ级 |
| 机制砂单粒级最大压碎指标(%)≤ | 30 |
| 氯化物(氯离子质量计%)≤ | 0.06 |
| 坚固性(按质量损失计%)≤ | 10 |
| 云母(按质量计%)≤ | 2.0 |
| 天然砂、机制砂泥含量(按质量计%)≤ | 3.0 |
| 天然砂、机制砂泥块含量(按质量计%)≤ | 1.0 |
| 机制砂MB值＜1.4或合格石粉含量②(按质量计%)＜ | 7.0 |
| 机制砂MB值≥1.4或不合格石粉含量(按质量计%)＜ | 5.0 |
| 有机物含量(比色法) | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐(按SO3质量计%)≤ | 0.5 |
| 轻物质(按质量计%)≤ | 1.0 |
| 机制砂母岩抗压强度(MPa)≥ | 30 |
| 机制砂母岩的磨光值≥ | 30 |
| 吸水率(%)≤ | 2.0 |
| 表观密度（kg/m3）≥ | 2500 |
| 松散堆积密度（kg/m3）≥ | 1400 |
| 空隙率(%)≤ | 45.0 |
| 碱集料反应 | 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 |

细集料的级配要求应符合表6-6（天然砂）或表6-7（机制砂）的规定。

表6-6  细集料级配范围（天然砂）

| 砂分级 | 细度模数 | 方孔筛尺寸（mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.30 | 0.15 | 0.075 |
|  |  | 通过各筛孔的质量百分率（％) |  |  |  |  |  |  |  |
| 粗砂 | 3.1~3.7 | 100 | 90~100 | 65~95 | 35~65 | 15~30 | 5~20 | 0~10 | 0~5 |
| 中砂 | 2.3~3.0 | 100 | 90~100 | 75~100 | 50~90 | 30~60 | 8~30 | 0~10 | 0~5 |
| 细砂 | 1.6~2.2 | 100 | 90~100 | 85~100 | 75~100 | 60~84 | 15~45 | 0~10 | 0~5 |

表6-7  细集料级配范围（机制砂）

| 砂分级 | 细度模数 | 方孔筛尺寸（mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.30 | 0.15 |
|  |  | 通过各筛孔的质量百分率（％) |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ级 | 2.8~3.9 | 100 | 90~100 | 50~95 | 30~65 | 15~29 | 5~20 | 0~10 |

水泥混凝土用水应采用饮用水，非饮用水应进行水质检验。

水泥混凝土用外加剂的质量应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)中第3.6条规定。

水泥混凝土路面所用传力杆、拉杆等钢筋应符合国家和行业现行相关标准的规定。所用钢筋应顺直，不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。传力杆钢筋加工应锯断，不得挤压切断；断口应垂直、光圆，用砂轮打磨掉毛刺，并加工成2~3mm圆倒角。

水泥混凝土的配合比应根据设计弯拉强度、耐久性、工作性等技术要求和经济合理的原则，选用原材料，通过计算、试验和必要的调整，确定混凝土单位体积中各种组成材料的用量。

水泥混凝土路面面层的表面构造深度要求：0.5~0.9mm。

七、施工注意事项

禁止在不利季节、不利时间进行路面施工。严禁在雨中施工和雨后立刻施工。

施工中应严格按照现行的《公路路基设计规范》（JTJ D30-2004）、《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（ JTG/T F30-2014）、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ 034-2000）等有关规范所规定的施工工艺及质量验收标准进行施工。

- 路侧安全防护

对于临崖、临水、急弯等危险路段所设置的安全防护设施，由施工方或各乡镇政府自行解决。

- 涵洞工程

1、设计标准

（1）、设计标准

设计荷载：公路—Ⅱ级；

设计洪水频率：涵洞1/25。

（2）、 设计依据

《公路工程技术标准》JTG B01-2014；

《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015；

《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2019；

《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61-2005；

《公路桥涵施工技术规范》（JTG TF50-2011）。

2、沿线桥涵分布情况

全线设置涵洞数量详见设施表。

3、设计情况

涵洞布设以原有沟渠为基础，以维持现有排灌系统为原则，排、灌渠道分别设置涵洞或适当改移、合并，同时辅以线外工程相连接，以保证排、灌功能。

1、钢筋混凝土圆管涵孔径：参照DL-09中“设施设置一览表”（灌溉涵）

2、涵洞角度指涵洞轴线与路线前进方向的右角。

3、涵洞进出水口形式：一字墙式、跌水井、八字墙

4、洞口尺寸按路基边坡的1：1.5进行计算。

5、设计基础形式：圆管涵C15混凝土管身基础垫层、C30混凝土管身基础。

4、地质情况及基础深度

本段路线地质情况良好，施工中如发现溶洞、容槽等不良地质情况，应及时通知设计单位采取相应处理措施。

5、主要材料

钢筋采用HPB300、HRB400， 混凝土强度等级为C30、C25、C20, 片石强度不得低于MU30。圆管涵采用C30混凝土，圆管涵C30混凝土管身基础、C15混凝土管身基础垫层，帽石C15混凝土，。端墙、抑水墙、洞口铺砌等均采用强度等级为M7.5的浆砌片石，M10砂浆勾缝、抹面。

6、施工要点

涵台背填土，应选用透水性良好的填料。

7、施工注意事项

（1）盖板涵台帽施工时应注意预留盖板板端与台帽之间的6厘米空隙，待盖板安装后，用C20小石子混凝土填满捣实，使板端与台墙顶紧。

（2）盖板涵预制板必须在混凝土达到设计强度70%后，才能脱底模、移运和堆放，堆放时应在块件端部两点搁置，不得把上下面倒置。

（3）涵洞河床铺砌，片石缝隙间应填满砂浆防止冲刷，并使铺砌层起到支撑梁的作用。

（4）涵洞进出口处的八字墙与台墙设缝隔开，缝内用沥青麻絮填塞。砌筑前应对地基左承载力试验，如不满足要求，作相应处理后才可以进行砌筑。

（5）涵洞顶上及涵身两侧不小于2倍孔径范围内的填土须分层对称夯实，压实度达到96%以上。

（6）施工时，当洞顶覆土小于1.0米时，严禁任何重型机械通过。

（7）砌筑前应对地基作承载力实验，若承载力小于设计要求时，须换填处理后才可以进行砌筑。

（8）另外施工过程中发现以下问题时，应及时通知设计单位进行处理：

①．涵洞位置、斜度与沟形或需接长利用的原涵不一致。

②．涵底纵坡、水流方向与实地不一致。

③．涵长及进出口位置不符合路基横断要求。

④．涵洞标高与路面标高、坡度不相匹配。

⑤.涵洞进出口标高是否与实地一致，有无影响排水或涵长的物体；

涵长是否符合路基宽度的要求；

⑥.涵洞顶面标高与路面标高、路面横坡、超高方向是否一致。

⑦.施工时注意全面理解设计，注意各部分预埋件的预埋。

⑧.底基坑开挖后，若发现地基承载力达不到设计要求时，应对基底采取换填或其它方法进行处理，以达到涵洞设计地基承载力的要求。