设计说明

一、 项目概况

项目位于 严关镇永兴街至龙坪村道路提升改造项目，道路路线长1.698公里，为混凝土路面。目前该路段路面由于受到重压等其他因素的影响，的路面出现沉陷、开裂、坑槽等病害，平整度极差，日常小修保养非常困难，严重影响了行车安全，制约了道路的通行能力及地方经济的发展,为满足交通的需求以及文化资源保护、。受项目业主委托，我公司承担 严关镇永兴街至龙坪村道路提升改造项目的设计任务，对道路路面进行维修处理，根据现场施工条件及结合沥青路面的优点：路面平整无接缝，振动小噪音低，行车舒适，施工工期短，养护维修简单，不易扬尘等特点，推荐本项目采用沥青混凝土路面。

二、 设计标准及路面结构

- 1、设计标准

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）；

《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；

《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）；

《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）；

《公路土工试验规程》（JTG 3430-2020）等现行规范、规程为设计依据。

- 2、路面设计的主要参数

①设计年限：沥青混凝土路面t =8年

②沥青路面车道系数  η =  1.0

③路面承受的交通等级: 轻交通

根据上述所选定的设计参数，按照《公路沥青路面设计规范》（JTG D50—2017）有关规定及交通量、实测旧路弯沉值理论，采用路面程序进行计算，确定路面结构层形式，路面结构图(一)方案：无病害路面或轻微病害路面，在原沥青路面(旧路面)上加铺: 热沥青黏层+（AC-13）5cm沥青混凝土面层，路面结构层厚度为5cm；病害处理结构图(二)方案：路面病害处治路段（如沉陷、破碎、开裂、坑洞等)，病害路面挖除处理后进行铺筑：30cm级配碎石基层+1cm沥青封油层+（AC-13）5cm沥青混凝土面层，路面结构层厚度为36cm。

维持原有路线平纵面指标、路基、路面宽度等均不进行改动，仅在原有路面上进行修复加铺，以及根据现场实际情况控制路面高程，接顺与主路相交的路口、相邻建筑物等，以确保排水顺畅。

三、主要工程数量及施工工期

主要工程数量：沥青混凝土路面6901平方米。所需材料水泥、砂、片石等均在兴安县周边乡镇采购，运输距离为10公里以内。

计划建设工期为3个月。

四、路面施工注意事项

1、级配碎石底基层的要求

级配碎石底基层，可采用未筛分碎石，其颗粒组成和塑性指数符合《公路路面基层施工技术规范》（JTG/T F20-2015）表6.2.7中1号级配的规定。级配碎石应严格控制针片状颗粒的总含量不超过20%，其中不应有粘土块、植物等有害物质，碎石压碎值不大于35%。级配碎石压实厚度不得小于8cm，当压实厚度大于20cm时，应分层施工。

其余未尽事宜，参照《公路路面基层施工技术规范》（JTG/T F20-2015）中的有关规定执行。

2、对沥青封油层的施工要求

1cm沥青封油层采用单层式层铺法施工,集料规格为S12,用量为7～9m3/1000m2，石油沥青用油量为1.0～1.2kg/ m2。在施工时，应清扫整理基层，使基层顶面清洁无杂物，及时用沥青撒布车撒油。撒油要均匀，然后人工铺撒石料，压路机进行碾压，如发现不均匀的地方要人工找补，使封层厚度均匀。封层竣工后应加强初期养护以防剥落、损坏。沥青封油层的材料及矿料配合比，应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）的要求。

3、对沥青混凝土面层的施工要求

①在铺筑沥青混合料前，应检查其下承层的质量 ，其宽度、路拱与标高、表面平整度和弯沉值等，均应达到相应的规范、设计要求。按规定喷洒透层油或粘层油。在施工当中，必须严格依照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的相关规定进行。

②沥青混凝土面层采用细粒式沥青混凝土AC-13。所选取用的沥青质量应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）的表4.2.1-2的要求，沥青混凝土混合料矿料级配应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）的表5.3.2-1和表5.3.2-2的要求。

③充分利用同类道路与同类材料的施工试验经验，以目标配合比设计、生产配合比设计和生产配合比验证这三个阶段来确定矿料和沥青用量，并应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）的矿料级配范围和马歇尔试验的技术指标，并具有良好的施工性能。当进场材料发生变化，沥青混合料的矿料级配、马歇尔试验技术指标不符合要求时，应及时调整配合比，使沥青混合料质量符合要求并保持相对稳定，必要时重新进行配合比设计。

④沥青路面不得在雨天施工，当施工中遇雨时，应停止施工。雨季施工时应采取路基排水措施。沥青混合料应预制拌法拌制，所使用的拌和设备和摊铺机械均应符合规范的要求。矿料须堆放在遮雨棚内，沥青应储存稳定。

⑤应严格控制沥青和集料的加热温度，并按生产配合比，控制沥青和各种矿料用量，混合料应均匀、无花白料、无离析和团块。沥青混合料宜随拌随用，如需贮存，当贮存在无保温设备的储料仓时，允许的储料时间应以符合摊铺温度要求为准，有保温设备的储料仓储料时间不宜超过72小时。

⑥装运混合料的自卸车应采用大吨位的，且有覆盖设备，箱底板、侧板应涂拌一层隔离剂，并排除游离余液。摊铺应连续、均衡进行，严格控制摊铺温度、厚度和平整度。同时，还应严格控制碾压温度、速度和遍数，保证达到要求的密实度。

⑦沥青面层的摊铺，原则上力求将接缝的数量减少到最少，必须设接缝时，应尽量采用热接缝，少用或不用冷接缝，并采用斜接形式，搭接长度为0.4～0.8m。在铺筑上或中面层时，均应对其下层的质量进行再次检查，仔细清除一切杂物和污染，如有必要，可喷洒一定数量的粘层沥青。

⑧热拌沥青混合料路面应待摊铺完全自然冷却，混合料表面温度低于50℃后，方可开放交通，需要提早开放时，可洒水冷却降低混合料温度。

4、其它未尽事宜，依照《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）和《公路路面基层施工技术规范》（JTG/T F20-2015）等相关规定进行。