说  明

一、任务依据和设计背景

全州县凤凰镇七里村至中兴塘道路全长1.323613公里,旧路面为砂石路面，受车辆长时间碾压、雨水冲刷等原因形成坑槽等现象，下雨时路面容易积水，不仅影响行车安全也对沿线群众的出行带了诸多不便，因此全州县交通运输局委托我公司对该路段进行路面硬化设计。

本项目依据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）并结合《水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）、《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)、《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）的有关规定为依据,根据实际情况及业主意见，基本上完全利用旧路，在旧路的基础上对旧路面进行水泥混凝土路面硬化、增设涵洞，护栏，并补充完善标志牌，施划各类标线，不涉及征地。

二、旧路情况及设计内容

1、旧路情况

全州县凤凰镇七里村至中兴塘道路位于全州县凤凰镇豆子滩村附近，旧路平面、纵断面达不到等级路标准，为等外路，主线长1.255879公里，支线长0.067734公里，经现场踏勘，主线K0+000～K0+865段、支线ZK0+000～ZK0+067.734段旧路基宽5.5m，主线K0+990+K1+255.879段路基宽4.5m，路面为砂石路面，其中K0+865～K0+990段已采用水泥混凝土硬化，硬化宽度4.5米，硬化路段路面状况良好。

2、设计内容

（1）路面

根据旧路实际情况与业主的要求，本次设计在旧路的基础上对旧路路面进行硬化，不对旧路的平面、纵断面进行调整。

本次设计采用水泥混凝土进行路面硬化，其中主线K0+000～K0+865段、支线ZK0+000～ZK0+067.734段路面硬化宽度为4.5米，主线K0+990+K1+255.879段路面硬化宽度为3.5米，主线K0+865～K0+990段已经由水泥混凝土硬化，硬化宽度为4.5米，硬化路段路面状况良好，可直接利用；路面硬化结构层为8cm级配碎石调平层+18cm水泥混凝土面层。

（2）交通工程

在路面硬化后，增设各类标线、标志牌及波形梁钢护栏。

（3）涵洞

为了排水和灌溉，根据村民意见，在相应位置共设置了4道直径50cm的灌溉涵，共计28m长，灌溉涵管壁采用C30混凝土,圆管基座采用C25混凝土，端墙、抑水墙、洞口铺砌及锥坡等均用M7.5浆砌片石，砂浆抹面及勾缝用M10砂浆，片石强度等级不低于MU30。

- 三、水泥混凝土路面面板设计

K0+000～K0+865段、支线ZK0+000～ZK0+067.734段旧路路基宽度5.5米，路面宽度4.5米，水泥混凝土路面面板平面长5.5米，板宽4.5米；K0+990+K1+255.879段旧路路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥混凝土路面面板平面长4米，板宽3.5米，

- 1、水泥混凝土路面面板接缝设计

（1）横向缩缝：横向缩缝采用假缝形式，间距为4米。横向缩缝不设传力杆，但在邻近胀缝及路面自由端部的三条缩缝均应加设传力杆。传力杆采用直径28的HPB300钢筋，长度40cm，间距30cm。横向缩缝不得错开设置，其构造详见《路面接缝构造图》。

（2）横向施工缝：根据《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011），每日施工结束或因临时原因中断施工时，必须设置横向施工缝，其位置宜选在缩缝或胀缝处。设在胀缝处的施工缝，其构造与胀缝相同；设在缩缝处的施工缝采用平缝加传力杆型，其构造详见《路面接缝构造图》。

（3）胀缝：根据《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011），在邻近桥梁或其他固定构造物处，或者与其他道路相交处，应设置横向胀缝。

四、交通安全设施设计

1、标志设计

（一）设计原则

以道路使用者在相应公路上在设计速度下行驶时，能及时辨认标志内容为基本原则。

交通标志设计进行总体布局，避免出现信息不足或信息过密等现象，重要信息宜重复显示。

标志设在车辆行进正向方向最易看到的道路右侧。

停车让行标志应单独设置，其他标志如同一地点需要设置两种以上标志的，可同设于一根立柱上，但最多不应超过四种。且在同一根支柱上并设的标志应按禁令、指示、警告的顺序，先上后下，先左后右的排列。

路侧式标志应尽量减少对驾驶员的眩光影响，装设时尽可能与道路中心线垂直或成一定角度。按照《道路交通标志和标线》（GB 5768—2022）执行。

本次设计在原有基础上对不完善标志标牌进行补充，原有交通标志进行利用的应进行清理、移位等措施以满足安全行车要求。

（二）版面要求

新增标志版面按照《道路交通标志和标线》（GB 5768—2022）及设计图实施，如设计图与规范有矛盾。

新增标志版面的图案和底衬采用II类反光膜，指路标志版面采用Ⅲ类反光膜，以确保夜间行车安全。

新增标志板采用铝合金制作，板厚3mm。

（三）支撑方式

本设计新增标志采用单柱式等支撑方式。

新增标志支撑结构基础采用明挖扩大基础，基础为C20现浇混凝土。

新增标志支持结构的材料：标志立柱和横梁采用热浸镀锌无缝钢管，钢管端头加柱帽。标志板与滑动铝槽采用铝焊方式联接，滑动铝槽与立柱采用抱箍方式联接。钢管立柱、横梁及各种连接件均可采用热镀锌，除紧固部件镀锌量为350g/㎡外，其余均为550g/㎡。

2、标线设计

（一）设计内容

本次交通安全设施设计交通标线为减速振动标线、减速让行标线、车道边缘线。

（二）技术要求

标线采用白色热熔反光型标线材料，标线材料均应满足现行《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）、《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）的规定。

3、护栏设计

（一）设计原则

（1）边坡坡率为1：1.5路段，路基填土高度在4m以上、急弯路外侧、下陡坡一侧、陡崖及深沟等路侧险要路段必须设置波形梁护栏，其防撞等级为C级，不设防阻块。

（2）上游端头一般情况下采用外展圆头式，如没空间外展则采用地锚式，下游端头采用圆头式。

（3）为确保安全，险要路段不建议对路侧护栏进行开口，如确因特殊情况需开口，委托开口的单位或村民代表应出具书面请示函件，且经业主、监理、设计三方同意后方可实施。

（二）技术要求

（1）本项目Gr-C-4E适用于土方路段，Gr-C-4C适用于石方路段或挡墙路段，挡墙上应先钻孔后打入。

（2）波形梁护栏立柱应采用无缝钢管，波形梁护栏所有材料防锈采用热浸镀锌处理，除螺栓、托架等连接件镀锌量为350g/㎡外，其余波形板、立柱等材料镀锌量为600g/㎡。

（3）护栏立柱外缘到路肩外边缘的距离不得小于25cm。

（4）两段相接护栏因遇到道口而断开时，断开处两端相应以圆头式下游端头连接。

4、轮廓标设计

（一）设计原则

（1）本项目设置附着式轮廓标，附着于波形梁护栏上，每8米设置一块。

（2）按行车方向左右两侧的轮廓标均为白色，轮廓标不得侵入公路建筑限界以内。轮廓标反射体中心线距路面的高度一般为60～70cm。

- 五、施工方法及施工注意事项

1、开工前，施工单位应全面熟悉设计文件和在设计交底的基础上，进行现场核对和施工调查。

2、路面施工前应对路基进行检查，路基压实度应符合相应规范的有关要求，路基必须密实且均匀稳定，其标高及平整度应符合《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）的有关规定。路基检查合格后方可进行路面施工。

3、级配碎石调平层材料和施工的基本要求

（一）用作调平层的碎石应有良好的级配，级配应满足《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20—2015）表3·6·2的规定，同时，级配所用的石料的压碎值不大于35％。

（二）施工时应遵循下列规定:

（1）颗粒组成应是一根顺滑的曲线。

（2）配料必须准确。

（3）塑性指数应符合规定。

（4）配料必须拌和均匀，没有粗细颗粒离析现象。

（5）在最佳含水量时进行碾压，直到其压实度≥95%（重型击实标准）。

（三）使用12吨以上三轮压路机碾压，每层的压实厚度不应超过15～18厘米。当采用重型振动压路机和轮胎压路机碾压时，每层的压实厚度可达20厘米；参照《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20—2015）中的有关规定执行。

4、水泥混凝土面层材料和施工的基本要求：

（一）水泥混凝土面层所用材料应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）中的有关规定。

（二）施工前，应对所备制的材料进行各项检查及试验，并按《细则》要求进行混凝土的配合比试验，试验时，水灰比不得大于0.44，水泥用量不得少于300kg/m3，塌落度控制在1—3厘米之间。

（三）本项目建议采用人工摊铺，采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、散装水泥。水泥主要化学和物理指标为：氧化镁含量不得大于6%，三氧化硫含量不得大于4%，初凝时间不早于1.5小时，安定性采用雷氏夹法或蒸煮法检验合格，具体规定详见《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）。碎石压碎值≤20%，针片状颗粒含量≤15%，砂砾的含量≤3%，各材料的级配应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的要求。

（四）采用的材料质量及级配等均应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的相关规定。

（五）浇筑砼路面时，必须严格按照设计要求预埋拉杆（纵缝）、传力杆（施工缝或胀缝），并在摊铺振捣时防止钢筋形变、位移，安装传力杆和拉杆时应严格与板的端面垂直，传力杆段用支架固定。

（六）胀缝接缝板应选用能适应砼面板收缩、施工时不变形、弹性复原率高、耐久性良好的材料。可采用泡沫橡胶板、沥青纤维板、杉木板、纤维板、泡沫树脂板等，其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的规定。

（七）砼路面的横向缩缝（假缝）应在砼达到适当强度（6—12 MPa）后及时用锯缝机切割，不得迟误。横向缩缝槽口宜采用两次锯切法，先用薄锯片锯切到要求深度（见《路面接缝构造图》），再用厚锯片在同一位置作浅锯切，形成浅槽口，在浅槽口底部用条带或绳填塞后，上部灌塞填缝料。填缝料应选用与砼板壁粘结牢固，回弹性好，不溶于水，不渗水，高温时不挤出、不流淌，嵌入能力强，耐老化、抗龟裂，负温拉伸量大，低温时不脆裂，耐久性好的材料。宜采用沥青橡胶类的填缝材料及其制品。技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的规定。

（八）路面施工时，在强度达到80%后，用刻槽机刻槽，构造深度D为0.5—1.0毫米。平整度抗滑标准：砼路面的平整度宜采用平整度仪检测为准，σ不大于2.0mm，IRI不大于3.2m/km。其抗滑标准应符合下表规定：

| 一般路段 | 特殊路段 |
| --- | --- |
| 构造深度（mm） | 构造深度（mm） |
| 0.50—1.0 | 0.60—1.10 |

（九）路面采用路拌混凝土铺筑，水泥混凝土路面中水泥混凝土的强度以28d龄期的弯拉强度控制，根据《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）要求弯拉强度不小于4.0MPa，根据《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）附d录E中E.0.3-1表，其对应的混凝土抗压强度经验值约为30MPa，因此本次设计时暂按C30混凝土计列，实际弯拉强度与抗压强度的对应关系应由试验确定。

（十）对新旧路面相接处或路面结构不同处应做到平纵顺适，避免出现跳车等现象，在公路施工完成后，需满足《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）中对公路净空高度的要求，本项目要求公路净空高度不小于4.5米。

5、涵洞施工注意事项

在涵洞施工前，须实地放样，校核涵洞的涵底标高、交角及进出口水沟等有关情况，必须经设计确认后方可进行涵洞施工，确保涵洞满足其功能要求。

涵洞设计进、出口可能与原沟渠有所偏差，施工时应注意洞口与原沟、渠或路基边沟顺接，以保证流水畅通，特别是排水涵的出口应按图中设计并结合实际地形找到出口,不允许冲毁农田。

涵洞设置时已尽量避开软弱地基处理范围，若有涵洞置于软基上，采用换填的办法满足地基承载力要求，为了避免软基固结沉降造成洞身破坏、洞内积水，施工时应根据软基计算沉降值的一半作为涵洞基础及铺砌的预拱度，并沿涵洞纵向按照二次抛物线进行分配。同时也可改用非标准交角，将涵洞移位，避开软弱地基。

当涵底基坑开挖后，若发现地基承载力达不到设计要求时，应对基底采取换填或其它方法进行处理，以达到涵洞设计地基承载力的要求。

圆管涵

（1）管节预制运输、存放时应注意轻放，堆放的地面应平整，以免管节开裂。

（2）涵洞顶及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须分层对称夯实，压实度应达到95%。

（3）施工过程中，洞顶填土厚度小于1.0m时，严禁任何重型机械和车辆通过。

（4）除岩石地基外，涵洞每隔3～6m设一道沉降缝，缝内填沥青麻絮。

6、交通安全设置施工注意事项

（一）标志施工要求

基础采用明挖法施工，基底整平夯实，基底标高可根据实际情况作适当调整。基础砼施工采用现浇法。施工完毕，基坑应分层回填夯实。

所有裸露的钢构件均应按施工规范进行防腐处理。

施工时注意标志与路线之间的夹角。

标志布设施工时，可根据实地具体情况作适当调整，但不能超出规范要求。

根据将来的交通情况及交通组织形式的变化，可适当增减相关的标志。

立柱高度可根据实际地形情况适当调整，但标志净空高度不能小于相关规定。

新增标志板边缘应进行卷边式加固处理，一般折边宽度为30mm，90度折两折。圆形标志可采用冲压圆弧加固，加固宽度为15mm。另外，设计图中板面尺寸数量未包括卷边尺寸。施工时可适当增加。

如需增加标志应另行设计。

（二）标线施工注意事项

施工前应先将道路表面上的污物、松散的石子和其它杂质清除。喷涂工作一般在白天进行。当天气潮湿，灰尘过多，风速过大或温度低于10摄氏度时，喷涂路面标线工作应暂时停止。应根据公路横断面的具体尺寸和设计文件的要求确定标线宽度、长度，在路面上划出标线位置。正式施划前应进行试划，以检验划线车的行驶速度、线宽、标线厚度、玻璃珠撒布量能否满足要求，调试合格后才能开始施工。

（三）护栏施工应注意事项

（1）护栏立柱放样以桥梁砼护栏、交叉路口、明涵为控制点。

（2）波形梁板的搭接方向与交通流向一致。

（3）曲线上的波形梁板与道路线形一致，不得有明显的折角或凹凸。

（4）当立柱采用打入法时，若打入过深，不得将立柱部分拨出加以矫正，须全部拨出，待基础压实达到规范要求后再重新打入。在无法打入的地方，可采用先钻孔后打入式。

（5）护栏安装如遇涵洞等地方的埋土深度不足时，则调整此处立柱的位置，或改变立柱的固定方式，确保护栏满足刚度要求。

（6）路侧护栏施工完成后，将护栏四周的土路肩进行压实，压实度要满足相关规范要求。

（四）轮廓标施工注意事项

（1）反射器应采用透光率高的合成树脂材料来制造，如：聚甲基丙酸树脂、聚碳酸脂树脂等。在选择反射器材料时，应根据设置地点的气候条件，环    境状况来考核材料的耐侯性（老化）、耐温性（耐热、耐寒）、密封性、耐腐蚀性、耐冲击性。反射器的光学性能及颜色应符合《轮廓标技术条件》（JT/T388－1999） 的规定。

（2）安装轮廓标时，反射体应面向交通流，其表面法线与公路中心线成0°～25°角度。反射器应尽可能与驾驶员视线垂直。安装高度宜尽量统一，应连接牢固。

六、筑路材料、水、电等建设条件

项目建设所用的石料、砂、水泥、钢材等材料可从全州县城采购，县城距项目所在地20公里；项目所在地沿线有沟渠和村桩，水、电资源丰富，且供应良好。