**附件2：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岩石饱和单轴抗压试验检测报告** | | | | | |
| 报告编号： | 20230709 | 工程名称： | 平乐县平乐镇第一中学南侧滑坡地质灾害防治工程勘查 | | |
| 样品数量： | 6个 | 实验日期： | 2023年7月9日 | 第1页，共1页 | |
| 实验室编号 | 孔号 | 岩石名称 | 取样深度 | 饱和单轴抗压强度Rw | 备注 |
| (m) | （MPa） |
| Y1 | ZK2 | 中风化泥页岩、砂岩 | 10.8-11.0 | 10.2 |  |
| Y2 | ZK6 | 中风化泥页岩、砂岩 | 9.50-9.70 | 8.3 |  |
| Y3 | ZK8 | 中风化泥页岩、砂岩 | 6.50-6.70 | 12.7 |  |
| Y4 | ZK9 | 中风化泥页岩、砂岩 | 11.1-11.30 | 8.9 |  |
| Y5 | ZK11 | 中风化泥页岩、砂岩 | 7.80-8.00 | 14.2 |  |
| Y6 | ZK13 | 中风化泥页岩、砂岩 | 7.60-7.80 | 6.6 |  |