说  明

本项目由于受工程造价投资的控制，因此当路基宽度小于4.5米时，由当地乡镇政府、村委会组织人员及相关施工力量自行完善路基拓宽处理，包括增设挡墙、涵洞、路基挖填方等工程，在满足路基宽度要求后再予以实施路面硬化；在施工过程中应根据现场情况控制路面高程，接顺与主路相交的各个路口,以确保排水顺畅。

一、任务依据和背景

为深入贯彻落实省、市、县乡村振兴工作的精神，完善各村镇路网骨架，畅通农村公路“毛细血管”，打破乡村道路与县乡公路，国省干道连续的瓶颈，兴安县抢抓乡村振兴工作的机遇，克服艰难，积极争取项目资金，加大乡村公路建设力度，夯实精准乡村振兴工作的基础。

二、项目概况

本工程位于界首镇界首村委杨梅洞片区附近，项目路线总长3294米，路面宽度3.0-4.5米，为水泥混凝土路面。

三、工程设计

- 技术标准

按照《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224-2017）、《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）、《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG T3311-2021）及国家现行有关标准相关规定，结合道路建设的实际需要以及实际地形条件进行设计，主要技术指标如下：

主要技术指标表

| 指标名称 | 单位 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路等级 | 等级 | 农村公路 |  |
| 设计速度 | km/h | 15 |  |
| 路基宽度 | m | 3.0-4.5 |  |
| 路面宽度 | m | 3.0-4.5 | 水泥路面 |
| 圆曲线 最小半径 | 一般值（m） | 20 |  |
|  | 极限值(m) | 10 |  |
|  | 不设超高最小半径（m） | 40 |  |
| 圆曲线最小长度 | m | 15 |  |
| 最大纵坡 | % | 10% |  |
| 最小坡长 | m | 45 |  |
| 凸形竖曲线最小半径 | m | 60 |  |
| 凹形竖曲线最小半径 | m | 60 |  |
| 竖曲线最小长度 | m | 15 |  |

本项目为道路硬化工程，若路线指标不满足上述规范要求，则由地方政府协调组织相关技术力量进行调整满足规范要求后，再进行路面加铺施工。

- 路面硬化设计

在路基宽度及平整度达到要求后，加铺路面结构层，本次设计内容主要包含路面硬化加铺的相关内容及工程量。

根据该公路使用功能实际要求，采用水泥混凝土路面，路面宽为3.5m，路基宽为4.5m，采有单坡形式，路拱横坡度为2%。

具体路面设计结构如下表：

| 结构名称 | 乡村道路 |
| --- | --- |
|  | 厚度（cm） |
| 水泥混凝土面层(fr4.0Mpa) | 18 |
| 级配碎石基层 | 10 |
| 总厚度 | 28 |

- 路基及排水设计

4.1、路基填料

路堤填料严禁使用含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土；泥炭、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土，不得直接用于路基填料；液限大于5%、塑性指数大于26的细粒土，不得直接用于路基填料。易溶性岩石、膨胀性岩石、崩解性岩石和盐化岩石等不得用于路堤填筑。

路基填方材料最小强度及最大料径

| 项目分类 | 路床顶面以下深度H（m） | 填料最小强度（CBR）（%） | 填料最大料径（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 填方路基 | 0＜H≤0.3 | 5 | 100 |
|  | 0.3＜H≤0.8 | 3 | 100 |
|  | 0.8＜H≤1.5 | 3 | 150 |
|  | H＞1.5 | 2 | 150 |
| 零填或挖方路基 | 0＜H≤0.3 | 5 | 100 |
|  | 0.3＜H≤0.8 | 3 | 100 |

4.2、路基压实标准

路基压实度一般采用重型击实标准，路面底面以下路基不同深度的压实度应按下表执行：

土质路基压实度表

| 项目分类 | 路床顶面以下深度H（m） | 压实度（%）（重型击实） |
| --- | --- | --- |
| 填方路基 | 0＜H≤0.8 | ≥92 |
|  | 0.8＜H≤1.5 | ≥91 |
|  | H＞1.5 | ≥90 |
| 零填或挖方路基 | 0＜H≤0.3 | ≥92 |
|  | 0.3＜H≤0.8 | - |

填方路基与构造物衔接处，路基的压实度应根据设计要求或应满足上表的规定。

4.3、按照《乡村道路工程技术规范》的规定，当圆曲线半径R≤250米时，均在弯道内侧进行路面加宽。考虑到本项目交通量小及为控制投资造价，路面不进行加宽处理。

4.4、根据实际情况设置错车道，设置错车道路段的路基宽度不小于6.5m，以满足行车、错车安全。

4.5、路基路面排水系统由当地村委组织相关施工力量自行完善。

- 涵洞工程设计

5.1、钢筋混凝土盖板涵设计计算理论：

结构基本假定：

- 、板两端为铰接支承在上端，台身下端与基础固接，盖板内力计算考虑涵台传来的水平力。

- 、盖板按简支板计算；台墙按简支梁计算，并按弹性地基梁进行验算。

- 、涵台利用盖板及涵底铺砌作为上、下端的支撑，构成框架体系。

- 、装配式钢筋混凝土盖板涵上部盖板与台墙顶紧，下部基础河床铺砌与支承梁作为支撑成为四铰刚构系统，按四铰刚构计算。

- 、车辆荷载引起的竖向土压力按车轮着地面积的边缘向下作30°分布。

- 、荷载引起的台后土压力按换算土柱高计算。

- 、涵洞泄水能力按无压力计算，全部为自由出流，出水口流速不大于4.5米/秒。

5.2、钢筋混凝土圆管涵设计计算理论：

1）、分别采用容许应力和极限应力对截面进行应力与裂缝分析及计算。

2)、活载计算理论：按刚性管节计算即不考虑管节的变形，也不考虑洞顶土柱和周围填土间的摩擦力，采用角度分布法计算，半无限性体理论核算。

3)、管节钢筋按纯弯板截面分析，采用双向配筋管壁设置内外圈两层钢筋，管节钢筋由裂缝控制设计。

4)、当填土厚≤6m时，考虑活载影响；大于6m时，不考虑活载影响。

5)、土重：按土柱重理论计算，内摩擦角φ=35°，土容重为18KN/m3。

5.3、涵洞进、出水口形式分别采用跌井或八字墙，洞口尺寸按路基边坡的1：1.5进行计算。

5.4、圆管涵管节采用C30混凝土，基础现浇C20混凝土；盖板涵盖板采用C30混凝土，涵台现浇C20混凝土，基础为C20混凝土。浆砌结构物采用M7.5浆砌片石，片石强度不得低于MU30，外侧为M10砂浆勾缝和抹面。涵台台背使用透水性材料进行回填处理

四、施工方法及注意事项

公路路面是公路工程的重要组成部分，应具有足够的强度和稳定性，应能承受行车的反复荷载作用和抗御各种自然因素的影响。公路路基、路面必须精心施工，确保工程质量。因此，路基、路面施工严格按照 交通部颁布的相关技术规范的要求进行。

1、路面施工前应对路基进行检查，路基压实度应符合相应规范的有关要求，路基必须密实且均匀稳定，其标高及平整度应符合《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T_F20-2015)的有关规定。路基检查合格后方可进行路面施工。

2、水泥采用425号硅酸盐水泥，碎石中的针片状颗粒总含量不超过15%，压碎值不大于28%。

3、基层施工应满足下列技术要求：

- 、用作基层的碎石应有良好的级配，级配应满足《公路路面基层施工技术细则》（JTJ034-2015）表6.2.4的规定，同时，级配所用的石料的压碎值不大于35％。

- 、施工时应遵循下列规定:

a.颗粒组成应是一根顺滑的曲线。

b.配料必须准确。

c.塑性指数应符合规定。

d.配料必须拌和均匀，没有粗细颗粒离析现象。

e.在最佳含水量时进行碾压，直到其压实度≥95%（重型击实标准）。

- 、使用12吨以上三轮压路机碾压，每层的压实厚度不应超过15～18厘米。当采用重型振动压路机和轮胎压路机碾压时，每层的压实厚度可达20厘米；参照《公路路面基层施工技术细则》（JTJ034-2015）中的有关规定执行。

- 水泥混凝土面层材料和施工的基本要求：

- 、水泥混凝土面层所用材料应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）中的有关规定。

- 、施工前，应对所备制的材料进行各项检查及试验，并按《规范》要求进行混凝土的配合比试验，试验时，水灰比不得大于0.48，水泥用量不得少于300kg/m3，坍落度控制在1—3厘米之间。

- 、采用人工进行水泥砼路面施工时，采用矿渣硅酸盐水泥，水泥抗折强度≥6.5,抗折强度≥32.5。水泥主要化学和物理指标为：氧化镁含量≤6%，铝酸三钙含量≤9%，初凝时间≥0.75小时，终凝时间≤10小时，安定性采用蒸煮法检验合格，具体规定详见《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）。碎石压碎值≤28%，针片状颗粒含量≤15%，砂的含量≤3%，各材料的级配应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的要求。

- 、使用插入式振捣棒振捣时，振捣棒应轻插慢提，不得在拌合物中平推或拖拉振捣；振捣棒移动距离不应大于有效作用半径的1.5倍，并不大于500mm，每处振动时间不宜短于30s，边角插入振捣离模板的距离不应大于150mm，并应避免碰撞模板。

- 、使用振动板振实时，每个振动板应有两名作业人员提拉振动，不得自由防止或长时间持续振动；振动板移位时应重叠100～200mm，每处振动时间不应少于15s。振动板振动遍数应纵、横向交错两遍，不得过振或漏振，应控制振动板板底泛江厚度为4mm±1mm。

- 、使用振动梁振实时应配备一根长度应比路面宽度每侧宽出300～500mm振动梁。振动梁上应安装两台附着式表面振动器，振动器功率不应小于1.1kW。振动梁底部应焊接或安装深度4mm的粗集料压入齿；振动板振实长度达到10m后可垂直路面中线纵向人工拖动振动梁，在模板顶面往复拖行2～3遍，使表面泛浆均匀平整。

- 、使用滚杠整平时应在每个作业面配备2根整平滚杠，一根用于施工，另一根浸泡清洗备用，滚杠应使用直径为100mm或125mm的无缝钢管制成，刚度及顺直度应满足施工质量要求，两端设有把手与轴承能够往复拖滚；滚杠应支承在模板顶面，用人工往复拖滚，拖滚遍数宜为2～3遍。

- 、路面施工时，在强度达到80%后，用刻槽机刻槽，构造深度D为2.0—4.0毫米，宽度为3.0—5.0毫米，槽间距15—25毫米。平整度抗滑标准：砼路面的平整度宜采用平整度仪检测为准，σ不大于2.0mm，IRI不大于3.2m/km。

- 、水泥混凝土路面中水泥混凝土的强度以28d龄期的弯拉强度控制，混凝土弯拉强度标准值≥4.0MPa。

- 、上坡纵坡大于 5%、下坡纵坡大于 6%、平面半径小于 50m 或超高横坡超过7%的路段，不宜采用滑模摊铺机进行摊铺。根据施工图纸，本项目位于山岭林地地区，绝大多数路段的上坡纵坡大于 5%、下坡纵坡大于 6%、平面半径小于 50m。故也不易采用滑模摊铺机进行摊铺。

五、建议

本次路面硬化设计是在整治好的路基基础上进行，实施前必须保证改造后的路基满足相关规范规定的视距、公路建筑限界（净高、净宽等）等强制性要求，其余未尽事宜，参照《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG F30-2015中的有关规定执行。