1 概述

1.1 项目背景

本项目位于贵港市港南区木梓镇官联村，建设规模及内容:对木梓镇官联村3条老路进行改扩建道路总长4588米。具体建设内容为:1.新建南阳屯至官联村小学道路1953米，路面宽4.5米，建设护栏400米，建设六角块防护200米，并建设附属交安设施。2.拓宽官联村小学至东冲道路2460米，两侧各拓宽0.5米，建设护栏400米，建设六角块防护200米，并建设附属交安设施。3.新建白路峒内部道路175米，路面宽3.5米。

项目地理位置图

2.1 设计规范与技术标准

### 2.1.1 采用的规范

本次道路工程施工图设计采用和参考的标准、规范、规定及依据如下：

1、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发［2007］358号）；

2、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

3、《公路工程地质勘察规范》（JTGC20-2011）；

4、《公路路线设计规范》（JTJ D20-2017）

5、《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

6、《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）；

7、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

8、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30—2014）；

9、《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）；

10、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）；

11、《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T3311-2021）；

12、《公路土工试验规程》（JTG 3430-2020）；

13、《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）；

### 2.1.2 技术标准

1、道路等级：等外道路；

2、设计荷载：公路-Ⅱ级；

3、设计速度：20km/h；

4、地震烈度：抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g，地震动反应特征周期值为0.25s。

5、设计安全等级：一级；

6、设计使用寿命：20年；

7、环境类别：Ⅰ类；

8、高程体系：1985国家高程基准；

9、平面坐标系：2000国家大地坐标系，中央子午线为117°；

10、防洪标准：30年一遇洪水位。

2.2 平面设计

道路改造主要为拓宽及新建工程，平面线形设计以拟合老路为主。指标均满足规范要求。

平面坐标系采用2000国家大地坐标系，中央子午线为118°。

2.3 纵断面设计

项目主要为村内道路改造内容为拓宽及新建工程，纵断面高程以老路现状标高为主。尽量减少现状路基的填挖土石方。

2.4 横断面设计

（1）道路标准横断面

道路标准横断面

本项目路基横断面组成为：路面总宽度4.5m。路面横坡1.5%，土路肩横坡4.0%。

2.5 路基设计与施工

### 2.5.1路基压实标准及填料强度要求

本项目路基压实度采用重型击实标准，根据《公路路基设计规范》应满足表2-1的规定。

路基填料最小强度和压实度要求

| 填 挖 类 型 |  | 路面底面以下深度 (cm) | 填料最小强度 （CBR）（%） | 压实度 (%) | 填料最大粒径 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填 方 路 基 | 上路床 | 0～30 | 5 | ≥ 92 | 100 |
|  | 下路床 | 30～80 | 3 | ≥ 92 | 100 |
|  | 上路堤 | 80～150 | 3 | ≥ 91 | 150 |
|  | 下路堤 | 150以下 | 2 | ≥ 90 | 150 |
| 零填及挖方路基 |  | 0~30 | 5 | ≥ 92 | 100 |
|  |  | 30~80 | 3 | ≥ 92 | 100 |

注：① 表列压实度数值系指按《公路土工试验规程》重型击实试验法求得的最大干密度的压实度。

② 为保证路肩的稳定，对于土路肩培土的压实度要求≥92%。

### 2.5.2路基设计

官联村小学至东冲路基拼宽，为确保拼接处的新老路基拼接效果，应拆除原有道路的边坡防护，并清除坡面松土，沿老路坡面开挖台阶，台阶高度20cm，台阶底向内倾斜3％。自下而上逐层填筑路基，加强新老路基的整体性，下层为20cm原土翻挖碾压，上层为40cm粒料回填。

南阳屯至官联村小学道路挖除新建，破除老路后，原路基翻挖碾压20cm后，重新铺设路面结构，路床压实度应满足相应层位要求。

白路峒内部道路，清除原碎石老路后，下挖40cm，路槽翻挖碾压20cm后，再填筑40cm路床。

### 2.5.3施工方法及注意事项

（1）施工过程中如发现地质情况和设计文件存在较大出入，则应及时与设计单位联系，以明确是否需变更设计。

（2）应做好施工期原地面临时排水设施。排出的雨水，不得直接流入农田、耕地，亦不得引起水沟淤积和路基冲刷。

（3）路基填筑必须根据设计断面，分层填筑，分层压实，分层的最大松铺厚度根据试验确定，填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度，不应小于10cm。

（4）路基填筑应采用水平分层填筑法施工。即按照横断面全宽分成水平层次逐层向上填筑。如原地面不平，应由最低处分层填起，每填一层，经过压实符合规定要求之后，再填上一层。

（5）若路基填筑分几个作业段施工，当两段交接处，不在同一时间填筑时，则先填地段，应按1∶1坡度分层留台阶。当两地段同时填筑时，则应分层相互交叠衔接，其搭接长度，不得小于3m。

（6）压实度按压实标准执行，为保证均匀压实，应注意压实顺序，并经常检查土的含水量和均匀性。

（7）为保证路基边部的强度和稳定，施工时超宽50cm填土压实，施工加宽与路堤同步填筑，严禁出现贴坡现象。

### 2.5.4沉降与稳定动态观测

沉降与稳定动态观测是保证路堤稳定的有效方法，是验证设计的重要手段；同时沉降量还是推算路面铺筑时间的基础资料，也是填料计量的重要依据。

本次沉降观测点由现场监理施工决定。

2.6 路面设计与施工

### 2.6.1路面结构设计参数

计算采用设计参数详见下表。

路面结构表

| 层 位 | 结 构 名 称 | 厚 度（cm） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 行车道 |
| 面层 | C30水泥混凝土 | 22 |
| 基层 | 级配碎石 | 20 |
| 总厚度 |  | 42 |

水泥混凝土路面设计参数表

| 材料名称 | 抗压回弹模量(MPa) | 弯拉强度(MPa) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥混凝土 | - | 4.0 |  |

基层、土基材料设计参数  单位：MPa

| 材料名称 | 弯拉强度 | 弹性模量 | 7天无侧限抗压强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 级配碎石 |  | 250 |  |
| 土基 | 车行道≥40 |  |  |

### 2.6.2路面混合料组成设计及材料要求

1、水泥混凝土面层

（1）水泥

宜采用旋窑硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或旋窑道路硅酸盐水泥，水泥强度等级不小于42.5级，水泥用量不得小于300kg/m3，其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中表3.1.2、表3.1.3和表3.1.4的规定。

（2）粗集料

粗集料应质地坚硬、耐久、洁净，符合规定级配，最大粒径不应超过31.5mm(碎石)，或19.0mm（卵石），级别不低于Ⅱ级，其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中表3.3.1和表3.3.3的规定。

（3）细集料

细集料应采用质地坚硬、洁净，符合规定级配、细度模数在2.5以上的河砂，砂的硅质含量不应低于25%。其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中表3.4.2、3.4.3的规定，级别应不低于II级。

（4）水

饮用水可直接作为混凝土搅拌和养护用水。对水质有疑问时，可按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中3.5.2条规定。

（5）钢筋

水泥混凝土路面所用得钢筋网、传力杆、拉杆等钢筋应符合国家有关标准的技术要求。钢筋不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。

（6）接缝材料

应选用能适应混凝土面板膨胀和收缩、施工时不变形、弹性复圆率高、耐久性好的胀缝板。其具体技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中表3.9.4的规定。

2、级配碎石基层

级配碎石底基层，其最大粒径应控制在31.5mm以下，压实度≥96%，底基层CBR值≥ 80%，路床部分CBR强度标准≥80。混合料配合比应通过试验确定，碎石集料级配情况见下表。

级配碎石集料级配范围表

| 筛孔（mm） | 31.5 | 31.5 | 19.0 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过率（％） | 100 | 90～100 | 73～88 | 49～69 | 29～54 | 17～37 | 8～20 | 0～7 |

(3) 水

凡饮用水皆可使用，遇到可疑水源，应委托有关部门化验鉴定。

### 2.6.3路面的施工

路面施工，必须按设计要求，严格执行《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)各条文，质量检查标准应符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的规定。

1、路面基层施工前路基质量检查

基层铺筑前，应对路基进行全面检查。主要进行以下项目检验：

碾压检验：用15吨三轮压路机碾压3～4遍，不得有翻浆、弹簧等现象，检验频度要求全面、随机。

路基强度检验：当取用承载板检验时，每100～200m至少布置一个测点，每个测点在上、下行车道中至少有三个数据。当采用弯沉检验时，每20m至少8个数据，每一评定长度为200～500m。对于承载板检验数据或实测弯沉值不能满足设计Eo值要求时，应找出其周围限界，进行局部处理，直到满足要求。如果采用弯沉检验，建议作一定数量的承载板与弯沉的对比检验。平整度检验：应每50m一处以上，质量标准应在2cm以内。

2、级配碎石基层施工

用平地机或其他合适的机具将材料均匀地摊铺在预定的宽度上，表面应平整，并具有规定的路拱。

采用不同粒级的碎石和石屑时，宜将大粒径碎石铺在下层，中粒径碎石铺在中层，小粒径碎石铺在上层，洒水使碎石湿润后，再摊铺石屑。

检查材料层的松铺厚度，必要时，应进行减料或补料工作。

3、水泥路面施工

水泥混凝土的拌制、运输、摊铺、碾压、接缝等技术要求按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）第6、7、9章的规定执行。

（1）水泥混凝土

1） 每台水泥混凝土拌和楼在投入生产前，必须进行标定和试拌。施工中应每15天校验一次搅拌楼计量精确度。搅拌楼配料计量差不得超过《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表6.3.2的规定。

2）混凝土拌和过程中，不得使用表面沾染尘土和局部曝晒过热的砂石料。

3）拌和过程中，拌和物质量检验与控制应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表6.3.12的规定。低温或高温天气施工时，拌和物出料温度宜控制在10℃～35℃。并应测定原材料温度，拌和物的温度、塌落度损失率和凝结时间。

4）拌和物应均匀一致，有干料、生料、离析的非均质拌和物严禁用于路面铺筑。

（2）基层检验、整修及老路板块病害处理

施工完成的基层如有损坏应在浇筑混凝土板前采用相同材料修补压实，严禁用松散粒料填补。

（3）模板安装

模板高度不得低于混凝土面层板厚度，模板两侧用铁钎打入基层固定，模板底面与基层顶面紧贴，局部低洼处（空隙）事先用水泥砂浆铺平并充分夯实。

在模板内侧面均匀涂刷一层机油作为隔离剂，以便拆模。

（4）混凝土的拌和

施工前注意天气及气温，低于5度时不得施工，下雨天应暂停施工。

严格按照施工配合比拌制混凝土，原材料比例必须进行记重称量。搅拌时间应根据搅拌机的性能和拌和物的和易性确定，拌和后必须抓紧时间运输和摊铺，超时初凝时间后不得摊铺。

（5）拌和物的运输

1）混凝土拌和物的运输必须及时，不得超过摊铺工艺所允许的时间。

2）运输混凝土的车辆装料前，应清洁厢罐，洒水润壁，排干积水。运输过程中应防止漏浆、漏料和污染路面，途中不得随意耽搁。自卸车运输应减小颠簸，防止拌和物离析。

3）烈日、大风、雨天和低温天远距离运输时，自卸车应遮盖混凝土，罐车宜加保温隔热套。运输车辆尽量小型运输车。

（6）混凝土的摊铺与振捣

1）摊铺

摊铺混凝土前，应对模板的间隔、高度、润滑、支称稳定性情况和基层的平整、润湿情况、以及钢筋位置和传力杆装置等进行全面检查。水泥混凝土路面施工应保证路面施工质量和路面平整度要求。路面摊铺施工时应设置基准线，基准线设置精度应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表7.3.6中的规定。摊铺面板位置应洒水润湿，但不得积水。

2）振捣

摊铺好的混凝土混合料，用插入式振捣器振捣，使表面泛浆，赶出气泡。移动的速度均匀而缓慢。

（7）切缝施工和刻纹处理

接缝是混凝土路面的薄弱环节，切缝施工质量不高，会引起板的各种损坏，并影响行车的舒适性。因此，应特别认真地做好切缝施工。

1）切缝前应检查电源、水源及切缝机组试转的情况，切缝机刀片应与机身中心线成90°角，并应与缝线在同一直线上。

2）开始切缝前，应调试刀片的进深度，切割时应随时调整刀片切割方向。停止切缝时，应先关闭旋扭开关，将刀片提升到混凝土板面上，停止运转。

3）切缝时刀片冷却用水的压力不应低于0.3Mpa。同时应防止切缝水渗入基层和土基。

4）当混凝土强度达到设计强度的25%～30%，即可进行切割，当气温突变时，应适当提早切缝时间，或每隔20～40m先割一条缝，以防止因温度应力产生不规则裂缝。应严禁一条缝分两次切割的操作方法。

5）切缝后，应尽快灌注填缝料。

刻纹前应将工作面清扫干净，横向刻纹作业，要求线条顺直，深度一致，不错位，构造深度满足规范要求。

（8）接缝填料

混凝土板养护期满后应及时填封接缝。填封前必须保持缝内清洁，防止砂石杂物掉进缝内。填料选择聚氨酯类、橡胶沥青类填缝料。

（9）养生及拆模

保湿养生

湿润期宜用无纺布等覆盖在混凝土终凝后的表面，每天均匀洒水，保持潮湿状态，但注意洒水时不能有水流冲刷。混凝土板在养生期间和填缝前，应禁止车辆通行。

拆模

拆模后不能立即开放交通，只有混凝土板达到设计强度时，才允许开放交通。

### 2.6.4质量控制

1）行车道各结构层顶面弯沉控制指标。

基层顶面交工验收弯沉值 LS= 53.3 (0.01mm)

路基顶面交工验收弯沉值 LS= 179.1 (0.01mm)

2）路面结构层强度控制标准：

面层为水泥混凝土面层，通过弯拉强度控制。

2.7 路基防护

本项目边坡高度＞6m段落均采用预制水泥砼六角块防护。

2.8 排水

本次设计排水主要采用漫流排水方式。

3 交通安全设施设计

3.1 设计依据

交通安全设施施工图设计采用的标准、规范、规定及依据如下：

- 中华人民共和国《工程建设标准强制性条文（公路工程部分）》；

- 部颁《公路工程技术标准》（JTG B01－2014）；

- 部颁《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；

- 部颁《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）；

- 国颁《道路交通标志和标线 第二部分：道路交通标志》（GB5768-2022）；

- 国颁《道路交通标志和标线 第三部分：道路交通标志》（GB5768-2009）；

- 《公路安全生命防护工程实施技术指南》（交通运输部公路科学研究院主编）。

3.2 交通标志

### 3.2.1 一般原则

交通标志在整个交通安全设施当中起着重要的作用，它用文字和图案为道路使用者提供明确、及时和足够的信息，引导和组织交通流，交通标志设置的合理与否直接关系到该路的交通运行状况，也影响着道路使用者对道路的认识与理解。交通标志布设的一般原则是：

1）确保行驶快捷，交通流顺畅。以完全不熟悉本项目路网体系的外地司机为使用对象，通过交通标志引导，使道路使用者顺利、快捷地抵达目的地，避免发生误导行驶。

2）在标志设置中，协同考虑被交道路及周围路网，给车辆驾驶人员正确、及时的信息。

3）为了保障行车安全，防止信息过载，同一地点的指路标志数量不超过3块，在同一地点，指路标志和禁令标志不能同时使用。

本项目设置的标志：限速标志、警告标志等。

1）禁令标志：

禁令标志的颜色，除个别标志外，为白底、红圈、红杠、黑图案，图案压杠。

禁令标志的形状为圆形，对应的圆形标志直径为60cm。

2）警告标志：

警告标志的颜色为黄底、黑图案。

### 3.2.2标志版面设计及反光材料的选择

为了满足道路使用者对标志信息的视认要求，标志汉字高度30cm。汉字高宽比为1：1，字体采用交通工程专用字体，版面尺寸按不同版面内容确定，尽量达到统一。版面内容中汉字高、字间距、笔划粗度、最小行距、边距、边框以及版面颜色等均以国标为依据。各种版面尺寸、内容及其在版面上的位置详见《标志版面布置图》。

版面反光材料的选择，既要考虑各类反光膜的反光特性、使用功能、应用场合和使用年限，又要兼顾到施工及维修养护的方便。据此，本次设计标志中的文字、箭头以及底色等均采用Ⅲ类反光膜。反光膜的技术要求按《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）执行。

### 3.2.3标志结构设计

根据标志版面尺寸大小及设置位置的需要，本次设计标志支架结构采用单柱式、单悬臂式，标志底板采用铝合金板。为了保证标志板面的平整度，对于版面尺寸小于10㎡的标志板厚度采用2mm，版面尺寸大于10㎡的标志板厚度采用3mm，并均采用铝合金龙骨加固，各种标志板的具体采用厚度详见设计图。标志的立柱以及连接件均采用Q235钢，焊条全部采用E43，铝合金材料采用5202,铝合金角铝采用6303。标志基础采用混凝土基础，根据板面的大小及地基承载力决定其尺寸及埋置深度。结构设计基底容许应力不小于150KPa，若实际承载力低于设计值，应及时联系设计单位。

### 3.2.4标志施工注意事项

1）交通标志牌的大小应满足视认距要求，达到能清晰识别；

2）各类标志牌均为钢结构，焊接时应保证焊缝有足够的长度和表面光洁平滑，同时应注意对交通标志牌（架）进行防锈防腐处理。

3）各类标志牌（架）的设置均禁止占用车辆和行人的行驶空间（应满足净空和净宽的要求），同时保证有良好的视线条件。

4）其他设施的施工亦应符合国标（GB 51038-2015）。

6）其他未尽事宜见设计图纸或与设计院及甲方联系。

3.3护栏

护栏能够防止失控车辆冲出路外；具有导向功能，使碰撞的车辆改变行使方向；具有较强的吸收碰撞动能的能力；另具有视线诱导功能。本次设计在路堤高度大于3m时，应路侧有水域，且水深大于1.5m,车辆掉入会有极大危险的路段以及其它可能存在二次危险的路段设置路侧护栏。本工程护栏采用半刚性护栏：波形梁护栏。具体见《护栏设计图》。

（1）护栏的材料

波形梁护栏用的各种材料应符合以下各项规定：

波形梁、立柱、端头梁及连接螺栓所用钢材为普通碳素结构钢，其技术条件须符合《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）的规定。

拼接波形梁的螺栓采用高强螺栓，材料采用优质碳素钢或合金结构钢，其技术条件应符合《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》（GB/T 3632-2008）的规定。

防阻块材料采用型钢构造，其技术要求应符合《冷弯型钢通用技术要求》（GB/T 6725-2017）的规定。

螺栓、螺母等紧固件在采用热浸镀锌后，必须清理螺纹或进行离心分离处理。

护栏紧固件、连接件采用热浸镀锌的防腐处理方式，镀锌量应不小于350g/㎡；护栏板、立柱、防阻块、端头等采用热浸镀锌后再喷塑的防腐处理方式，镀锌量不小于275g/㎡，喷塑层厚度不小于0.076mm，喷塑材料为聚酯涂料，颜色根据现场情况进行调整。热镀锌所用的锌应符合《锌锭》（GB/T 470-2008）中所规定的Zn99.995或Zn99.99锌锭，镀锌层应均匀，镀层不剥离、不凸起，不得开裂或起层到手指能够擦掉的程度。