水渠工程设计总说明

一、工程概况

该工程位于环江毛南族自治县驯乐苗族乡北山村化圩屯农田水利灌溉三面光渠道建设工程，在本次水渠设计中，设计水渠采用混凝土水渠，它具有结构稳定、投资相较于砌石水渠低的优点，能有效预防渠道水流失，有效灌溉农田、肥田增产、等特点得到充分体现，作用非常明显,对生态修复工程有重要意义。

二、工程所在地地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征。

环江毛南族自治县(下简称“环江”) 地理坐标为东经107051- 108*43' ,北纬24044- 25*33' ,位于广西西北部,隶属于广西河池市，是桂西北喀斯特区域的重要组成部分,面积4572km2 ,占全区总面积的1.93%，该县森林覆盖率59.2% ,耕地面积24.7千公顷，山地占土地总面积的51.9%，地处于黔中高原南部边缘的斜坡地带,总地势为北高南低，中部为丘陵，略成盆地,西部和南部以岩溶山地为主，间有土山、半土半石山，县境内的地貌受岩性地质构造的控制,碳酸盐岩分布广泛，以岩溶地貌为主，占全县总面积的39.9%.该区尾亚热带季风气候区，森林群落主要以常绿阔叶为主，土壤有红壤黄红壤黄壤棕色石灰土黑色石灰5个亚类.境内降雨丰盛，南北部山区平均年降雨量为1569 6mm，气候宜人。

# 三、灌溉工程设计标准

1、《土地开发整理项目规划设计规范》TD/T1012-2000；

2、《土地开发整理项目验收规程》TD/T1013-2000；

3、《灌溉与排水设计规范》GB/50288-99；

4、《公路桥涵设计通用规范》JTJ021-89；

5、《农田排水工程技术规范》SL/T4-1999；

6、《雨水集蓄利用工程技术规范》SL267-2001；

7、设计灌溉保证率为P=75%；

8、SL25-2006《砌石坝设计规范》；

9、GB/T50363-2006《节水灌溉工程技术规范》；

10、GB50201-94《防洪标准》；

11、GB/T50265-97《泵站设计规范》；

12、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》；

13、SL18-2004《渠道防渗工程技术规范》；

14、GB/T20203-2006《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》；

四、模板工程

根据钢筋砼结构构件的特点，进行模板及支撑的设计，计算出各种规格的模板及模撑的加工数量，模板制作在现场加工厂进行。模板安装应遵循自下而上的安装方法。模板及支撑应有足够的强度，刚度和稳定性，并不致发生不允许的沉陷及变形，模板的内侧面必须平整，接缝紧密，不得漏浆。模板安装好以后要仔细检查各部件是否牢 固，在浇筑砼的过程中要经常检查，如发现变形、松动现象，要及时修整加固。拆除模板时一般应遵循强度控制的规定，拆模应按顺序操作，避免较大的振动及碰伤，保证砼表面完整美观。

五、砼的养护

采用洒水养护，应在砼浇筑完毕后12~18小时内开始进行，其养护期时间按下表执行，在干燥、炎热的气候条件下，应洒水养护时间至少28天以上；大体积砼的水平施工缝则应养护到浇筑上层砼为止；

| 砼所用的水泥种类 | 养护时间（天） |
| --- | --- |
| 硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥 | 14 |
| 火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、硅酸盐大坝水泥 | 21 |

总的对砼工程的施工要求：

⑴不同厂家、不同批次的水泥必须有出厂合格证，出厂检验报告。

⑵不同厂家、不同批次的钢筋必须有出厂合格证，出厂检验报告，并有现场按规定送的当地质监部门的抗拉、抗剪合格报告。

⑶所用的砂含水率不大于10%，骨料、砂 泥砂含量不大于3%，并无其他杂质。

⑷在项目施工前应作不同标号砼的试配，并检验其砂、骨料、水泥的配比、塌落度，是否达到设计要求。

⑸砼必须采用机械拌合。

#### 六、工程建设所需材料、水、电考虑、等建设条件。

1、建筑材料

- 石料：可就近的采石场购买，选用的毛石必须合格，要求无风化，无裂纹，中部最小厚度不小于200mm,强度等級不低于MU30。

- 砂：附近石砂材料丰富，均可在附近市场购买外运。

- 水泥：本工程使用的水泥应符合国家标准，满足工程使用要求。

2、水

路线周边有水利渠道、鱼塘、水柜等，取水比较方便。

3、电

本项目地点电网电源充足，保证工程施工的用电。

综上所述,石料、砂料丰富，用水用电方便，建筑材料能满足

本工程建设的需要。

- 七、问题与建议

1、本次设计内容为混凝土水渠工程，因为项目沿线居民，在施工时要与居民保持良好关系。

2、环境保护是我国的一项基本国策。在施工过程中要注意保护生态环境，须认真研究，采取切实可行的措施，防止水土流失，使工程设计与沿线地形、地貌及环境协调，尽量减少工程对环境的破坏。

3、其他未尽事宜，请按相关规范进行施工。