第三篇  路基路面说明

1、路基横断面布置及加宽、超高方式的说明

1.1、路基横断面布置

本公路采用《小交通量农村公路工程设计规范》JTG/T 3311-2021，单车道公路按四级公路（Ⅱ类）进行设计，1号路路基宽度为4.5m，路面宽度为3.5m，土路肩宽各0.50m；2、4号路路基宽度为3.5m，路面宽度为2.5m，土路肩宽各0.50m；3号路路基宽度为4.0m，路面宽度为3.0m，土路肩宽各0.50m。详见《路基标准横断面图》。

1.2、曲线加宽超高方式、错车道

本公路平曲线不设加宽。当平曲线半径小于90米时，需进行超高。超高的过渡方式按绕行车道内边缘旋转，即先将外侧车道绕路中线旋转待达到与内侧车道构成单向横坡后，整个断面再绕未加宽前的内侧车道边缘旋转，直至超高横坡值。

2、路基设计说明

1、 路基设计标高为路基边缘标高，不设超高的路段路面横坡为2%，路肩横坡为3%，超高路段除超高缓和段起点前1～2m的过渡段外，路肩与行车道横坡一致。路基设计洪水频率为1/25。

2、填方边坡：自路基边缘往下0～8米为1：1.5，8米以下为1：1.75。

3、挖方边坡：全线采用1：0.75，全线边沟外不设碎落平台。

4、公路用地范围：一般路段用地范围为旱地排水沟、截水沟、挡土墙、路田分界墙外缘1米，无其它构造物路段为坡脚或坡顶外1米。

5、本项目路基由村民集资建设（含土石方、排水防护工程）。

3、路基压实标准压实度的说明

填方路基应分层铺筑均匀压实，填料应用指定的料场且经过试验确认后方能填筑。每一层填料的规格、压实度和CBR值必须满足有关要求，当填料无法满足规范要求时，必须采取适当的处理措施或换填符合要求的土。液限、塑限指数以及含水量超过规定的土，不能直接作为路堤填料，需要应用时，必须采取满足设计要求的技术措施，经检查合格后方可使用。每层填土最大松铺厚度应根据现场压实试验确定，一般最大松铺厚度不大于30厘米，也不小于10厘米，同种材料的填筑层累计厚度不宜小于50厘米，压实层的表面应整平并做成路拱。土的压实应控制在最佳含水量进行。施工过程中对土的含水量必须严加控制、及时测定、随时调整。

根据《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）的规定，路基压实标准按重型击实试验法求得最大干密度为准，水泥砼路面路基压实度（路床顶面以下深度）要求为：

填方路段：0～80cm≥94%

80～150cm≥93%

150cm以下≥90%

零填及挖方路段：0～30 cm ≥94%

路基土石方数量计算，挖方按天然密实体积计，填方按压实后体积计，移挖作填时，按预算定额考虑了松方系数。计算路基土石方时，扣除了路面厚度并计入了边沟开挖数量，但未计入路基超填的影响。

4、路基、路面排水系统设计说明

1、边沟：一般挖方及矮路堤设置梯形土边沟，土边沟底宽50cm，高度50cm。

2、受投资限制，坡顶外暂不设置截水沟。

5、路面设计说明

1、路面采用水泥混凝土路面，各结构层及厚度详见路面结构图。

2、水泥砼路面各结构层顶面容许弯沉控制应不大于下列要求：土基顶面222×1/100mm。要求龄期D28水泥砼弯拉强度≥4.0Mpa，抗压强度≥30Mpa。

6、施工方法及注意事项

6.1、路基施工

公路施工应首先要注意施工安全问题，施工过程中必须严格按照《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90—2015）的有关要求进行施工。该路段施工难点是旧路改建，维护交通较困难，要按规程采取周到的安全措施。

1、路基施工应符合《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610—2019）有关规定。

2、施工前应做好场地清理和排水工作。清除的种植土、淤泥应集中堆放、妥善保存。对需利用的路基挖方和借土场应进行取样试验，检测其CBR值和压实度是否达到要求，如果达不到要求，则采取必要的技术措施，使填料满足《公路路基施工技术规范》要求。对于路基开挖的土，根据不同的CBR值（≥3）确定填筑路基的不同区域，对CBR值较高的土，应用作铺筑路基的上路床和下路床。

3、液限、塑限指数及含水量超过规定的土，不能直接作为路基填料，需要应用时，必须采取满足设计要求的技术措施，经检查合格后方可使用。

4、填土前，应将填、挖方地段的树根、杂草清除，路堤基底为耕地或松土时，应先清除有机土、种植土，以上场地清理后按规定要求压实，在深耕和零填零挖地段，也应进行翻挖、翻松，然后回填、整平、压实，压实度应符合《公路路基设计规范》第3.3.4条的要求。填土应分层压实。

5、本工程属旧路改建工程，对新旧路基填方边坡的衔接处，应开挖台阶，台阶底应有2%～4%向内倾斜的坡度，土质路基填挖衔接处采取超挖回填措施处理。

6.2、 路面施工

1、路面施工应严格按照《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20—2015）和《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG T F30—2014）的有关规定进行施工。

2、路面对涵背路基填土的要求：涵背填土应以碎石或砂性土为填料，分层加强压实，压实机具压不到的部位应采用人工夯实，以减少这些部位的工后沉降量，提高路面整体耐久性。压实度应符合《公路路基施工技术规范》要求。

3、级配碎石调平层的级配应满足《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20—2015）中1号集配的规定，集料压碎值不得大于35%，施工时配料要准确，拌和要均匀，没有粗细颗粒离析现象，在最佳含水量时碾压，压实度必须达到96%。

4、水泥砼的配合比应满足《公路水泥砼路面施工技术细则》（JTGTF30—2014）的要求。施工前，应对所备的材料进行各项检查及试验，并按规范要求进行砼的施工配合比试验。试验时，水泥混凝土集料公称最大粒径不应大于26.5mm，砂的细度模数不宜小于2.5。水灰比不得大于0.46，水泥用量不得少于300kg/m3，塌落度控制在1～2.5厘米之间。

5、水泥砼表面构造采用刻槽、压槽、拉槽或拉毛等方法制作，一般路段表面构造深度要求在0.50～1.00mm之间。

6、各结构层顶面弯沉值检验标准如下表：

| 面层类型 | 水泥砼面层 |  |
| --- | --- | --- |
| 顶目名称 | 全 线 |  |
| 干湿类型结构层 | 干燥 | 中湿 |
| 路基顶面 | 242 | 266 |
| 基层顶面 | 190 | 211 |