第三篇  路基路面说明

1、路基横断面布置及加宽、超高方式的说明

1.1、路基横断面布置

本公路采用《小交通量农村公路工程设计规范》JTG/T 3311-2021，双车道公路按四级公路（Ⅰ类）进行设计，路基宽度9（8）米，路面宽8（7）米，路肩宽各0.5米。详见《路基标准横断面图》。

1.2、曲线加宽超高方式

当平曲线半径小于90米时，需进行超高。超高的过渡方式按绕路中线旋转，即先将外侧边线绕路中线旋转待达到与内侧边线构成单向横坡后，整个断面再绕路中线旋转，直至超高横坡值。详见《超高方式图》。

圆曲线半径小于或等于250m时，应在平曲线内侧加宽，加宽采用《小交通量农村公路工程设计规范》(JTG/T 3311-2021)四级公路（第1类）。

2、路基设计说明

1、 路基设计标高为路基中线标高，不设超高的路段路面横坡为2%，路肩横坡为3%，超高路段除超高缓和段起点前1～2m的过渡段外，路肩与行车道横坡一致。路基设计洪水频率为1/25。

2、填方边坡：自路基边缘往下0～8米为1：1.5，8米以下为1：1.75。

3、挖方边坡：全线采用1：0.75，全线边沟外不设碎落平台。

4、公路用地范围：一般路段用地范围为旱地排水沟、截水沟、挡土墙、路田分界墙外缘1米，无其它构造物路段为坡脚或坡顶外1米。

3、路基压实标准压实度的说明

填方路基应分层铺筑均匀压实，填料应用指定的料场且经过试验确认后方能填筑。每一层填料的规格、压实度和CBR值必须满足有关要求，当填料无法满足规范要求时，必须采取适当的处理措施或换填符合要求的土。液限、塑限指数以及含水量超过规定的土，不能直接作为路堤填料，需要应用时，必须采取满足设计要求的技术措施，经检查合格后方可使用。每层填土最大松铺厚度应根据现场压实试验确定，一般最大松铺厚度不大于30厘米，也不小于10厘米，同种材料的填筑层累计厚度不宜小于50厘米，压实层的表面应整平并做成路拱。土的压实应控制在最佳含水量进行。施工过程中对土的含水量必须严加控制、及时测定、随时调整。

根据《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）的规定，路基压实标准按重型击实试验法求得最大干密度为准，水泥砼路面路基压实度（路床顶面以下深度）要求为：

填方路段：0～80cm≥94%

80～150cm≥93%

150cm以下≥90%

零填及挖方路段：0～30 cm ≥94%

土石方计算：计算时扣除路面厚度，涵洞不扣土石方，并根据经济合理原则进行土石方调配，土方：0～100米采用推土机、100米以上采用挖掘机配合自卸汽车清运；石方：0～100米采用推土机、100米以上采用装载机配合自卸汽车清运。

4、路基、路面排水系统设计说明

1、边沟：一般挖方及矮路堤设置梯形土边沟，土边沟底宽40cm，高度40cm。

2、受投资限制，坡顶外暂不设置截水沟。

5、路面设计说明

1、路面采用水泥混凝土路面，各结构层及厚度详见路面结构图。

2、水泥砼路面各结构层顶面容许弯沉控制应不大于下列要求：土基顶面222×1/100mm。要求龄期D28水泥砼弯拉强度≥4.0Mpa，抗压强度≥30Mpa。

3、砼路面的横向缩缝（假缝）应在砼达到适当强度（6～1 2Mpa）后及时用锯缝机切割，不得迟误，且缩缝的位置应参照原旧水泥混凝土路面缩缝位置设置。

4、水泥砼路面铺筑过程中其各项技术指标的质量检验评定标准应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）表11.3.3的规定。

5、横向施工缝：每日施工终了或因故中断施工时，必须设置横向施工缝，其位置应尽量设在缩缝处。

6、其余未尽事宜，参照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30—2014）中的有关规定执行。

6、施工方法及注意事项

6.1、路基施工

公路施工应首先要注意施工安全问题，施工过程中必须严格按照《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90—2015）的有关要求进行施工。该路段施工难点是旧路改建，维护交通较困难，要按规程采取周到的安全措施。

1、路基施工应符合《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610—2019）有关规定。

2、施工前应做好场地清理和排水工作。清除的种植土、淤泥应集中堆放、妥善保存。对需利用的路基挖方和借土场应进行取样试验，检测其CBR值和压实度是否达到要求，如果达不到要求，则采取必要的技术措施，使填料满足《公路路基施工技术规范》要求。对于路基开挖的土，根据不同的CBR值（≥3）确定填筑路基的不同区域，对CBR值较高的土，应用作铺筑路基的上路床和下路床。

3、液限、塑限指数及含水量超过规定的土，不能直接作为路基填料，需要应用时，必须采取满足设计要求的技术措施，经检查合格后方可使用。

4、填土前，应将填、挖方地段的树根、杂草清除，路堤基底为耕地或松土时，应先清除有机土、种植土，以上场地清理后按规定要求压实，在深耕和零填零挖地段，也应进行翻挖、翻松，然后回填、整平、压实，压实度应符合《公路路基设计规范》第3.3.4条的要求。填土应分层压实。

5、本工程属旧路改建工程，对新旧路基填方边坡的衔接处，应开挖台阶，台阶底应有2%～4%向内倾斜的坡度，土质路基填挖衔接处采取超挖回填措施处理。

6、对挡土墙的施工要求：必须严格按有关部门施工规范进行，确保砌体和墙后填土质量。挡土墙埋置深度和伸缩沉降缝位置可根据施工时实际地质情况作相应调整，一般均考虑埋置于凿去风化层的基岩上。挡土墙砌筑完成后，须待砌体强度达到设计强度75%以上，方可进行墙背填土。

6.2、 路面施工

1、路面施工应严格按照《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20—2015）和《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG T F30—2014）的有关规定进行施工。

2、路面对涵背路基填土的要求：涵背填土应以碎石或砂性土为填料，分层加强压实，压实机具压不到的部位应采用人工夯实，以减少这些部位的工后沉降量，提高路面整体耐久性。压实度应符合《公路路基施工技术规范》要求。

3、级配碎石基层的级配应满足《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20—2015）中1号集配的规定，集料压碎值不得大于35%，施工时配料要准确，拌和要均匀，没有粗细颗粒离析现象，在最佳含水量时碾压，压实度必须达到96%。

4、水泥砼的配合比应满足《公路水泥砼路面施工技术细则》（JTGTF30—2014）的要求。施工前，应对所备的材料进行各项检查及试验，并按规范要求进行砼的施工配合比试验。试验时，水泥混凝土集料公称最大粒径不应大于26.5mm，砂的细度模数不宜小于2.5。水灰比不得大于0.46，水泥用量不得少于300kg/m3，塌落度控制在1～2.5厘米之间。

5、水泥砼表面构造采用刻槽、压槽、拉槽或拉毛等方法制作，一般路段表面构造深度要求在0.50～1.00mm之间。

6、各结构层顶面弯沉值检验标准如下表：

| 面层类型 | 水泥砼面层 |  |
| --- | --- | --- |
| 顶目名称 | 全 线 |  |
| 干湿类型结构层 | 干燥 | 中湿 |
| 路基顶面 | 242 | 266 |
| 基层顶面 | 190 | 211 |