总 说 明 书

- 概述、受益情况、建设必要性

（一）任务依据

谢家村委山背村种植、养殖产业基地路硬化施工图设计勘察设计任务是根据业主委托和有关技术标准、规范、规程进行勘察设计。项目实际设计路线长1.880km，解决当地群众出行困难的问题。

现场照片如下：

（二）受益情况

该道路工程项目建设后，将极大的改善当地群众交通困难的问题，减轻农民出行成本。

（三）项目建设的必要性

该项目原路面为土路，车辆通行困难，特别是雨季时期，存在很大的安全隐患。为了改善当地群众生产生活条件，不断提高收入水平，促进经济社会可持续发展，修建该道路工程是十分必要的。

- 设计标准及测设经过

设计标准：

1、技术规范

(1)《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

(2)《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

(3)《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

(4)《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）

(5)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）

(6)《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

(7)《公路土工试验规程》（JTG 3430—2020）

(8)《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG 2111—2019）

(9)《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）

(10)《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）

- 主要技术指标：

1、道路技术标准：四级公路(Ⅱ类)

2、设计计算行车速度：15公里/小时。

3、路基设计宽为：4.5米。

4、路面设计宽为：3.5米。

5、桥涵设计荷载：公路—II级荷载。

6、设计洪水频率：桥涵1/25，路基1/25。

- 路线布设概况

路线布设按原路面路线。

- 路面设计说明

1、设计依据及原则

依据设计《合同书》、有关公路设计规范的要求，并结合沿线水文、地质、气候以及筑路材料的情况，以安全、适用舒适、环保经济、和谐美观为原则，进行路面结构组合设计及路面结构厚度计算。

2、设计概述

路面结构组合设计：依照设计依据及设计原则，结合沿线水文、地质、气候以及筑路材料的情况，结合目前施工技术与施工工艺，进行了路面结构组合设计。本工程路面结构及其厚度采用结果如下：

| 名称 | 厚度（cm） |
| --- | --- |
| C25混凝土面层 | 15 |
| 级配碎石基层 | 10 |
| 总厚度 | 25 |

- 本项目使用商品混凝土，采用人工摊铺。

- 路基设计说明

填方路基应分层铺筑均匀压实，填料应用指定的料场且经过试验确认后方能填筑。每一层填料的规格、压实度和CBR值必须满足有关要求，当填料无法满足规范要求时，必须采取适当的处理措施或换填符合要求的土。液限、塑限指数以及含水量超过规定的土，不能直接作为路堤填料，需要应用时，必须采取满足设计要求的技术措施，经检查合格后方可使用。每层填土最大松铺厚度应根据现场压实试验确定，一般最大松铺厚度不大于30厘米，也不小于10厘米，同种材料的填筑层累计厚度不宜小于50厘米，压实层的表面应整平并做成路拱。土的压实应控制在最佳含水量进行。施工过程中对土的含水量必须严加控制、及时测定、随时调整。

根据《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《公路路基设计规范》    （JTGD30-2015）的规定，路基压实标准按重型击实试验法求得最大干密度为准，路

基压实度（路床顶面以下深度）要求为：

填方路段：0～80cm≥94%

80～150cm≥93%

150cm以下≥90%

零填及挖方路段：0～30cm≥94%

为保证路基边缘压实度，路基填方宽度每侧超填应不少于20cm。路基土石方数量计算，挖方按天然密实体积计，填方按压实后体积计，移挖作填时，按预算定额考虑了松方系数。计算路基土石方时，扣除了路面厚度并计入了部分边沟开挖数量，但未计入路基超填的影响。

- 其它

1、在本工程设计中充分学习和贯彻了新规范和新技术。

2、工程采用GPS卫星定位和RTK移动站仪器进行实地测量。

3、全部设计采用海地道路Hard2013、AUTOCAD2006、AUTOCAD2010、AUTOCAD2012等绘图软件进行内业设计算。