设计说明

一、项目概况

灌阳县鹤龙至下泡路面提升工程为乡村道路，路基宽 5.0m，路面宽4.5m，水泥混凝土路面路线全长6.5km。随着近几年交通量的快速增长，超载车辆的增多，特别是受雨雪灾害影响，在行车荷载和强降雨作用下， 导致路面破损严重，水泥砼路面出现了的破碎、断板、唧泥等病害，边坡被洪水冲毁。为保证公路的正常使用及行车安全，拟将对改道路进行提升。

本项目

根据广西壮族自治区灌阳县交通运输局委托，我公司（广西路佳道桥勘察设计有限公司）组织技术人员于2024年8月6日开展工作，严格按照《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）、《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D50-2017）的规定进行外业测量、调查及资料收集工作，同时完成勘察自检。2024年08月8日进行内业设计，并于2024年8月15日完成本项目的施工图设计文件。

二、技术标准

（1）原公路的等级、标准

灌阳县鹤龙至下泡道路为乡村道路，路基宽 5.0m，路面宽4.5m，两侧土路肩宽为2×0.25m（不包括边沟墙或混凝土防撞护栏）。

（2）主要设计标准及规范

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

《公路勘测规范》（JTG C20-2011）

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）

《公路路面基层施工技术细则》（JTG F20-2015）

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）

（3）技术指标

本项目路基宽采用5.0m，采用主要技术指标如下：

①、设计公路等级：等外公路

②、设计速度：15Km/h

③、路基宽度：5.0米

④、汽车荷载：与原设计相同

⑤、设计洪水频率：小桥涵及路基1/20

⑦、路面类型：水泥混凝土路面。

三、路线起讫点、中间控制点、全长、沿线主要城镇、河流、公路铁路等及技 术标准、工程概况

灌阳县鹤龙至下泡路面提升工程，位于广西壮族自治区灌阳县境内，起点桩号为 K0+000，终点桩号为 K6+500，路线全长 6.5 公里。

沿线主要控制点：路线起点、终点。

三、旧路病害现状调查及评价

部分路段行车道路面板块破碎

部分路段行车道路面出现横向和纵向裂缝

水毁路段

经过病害的调查，该道路路面出现病害及边坡存在安全隐患，需对道路进行维修或提升，本次设计是对该道路进行路面提升。

四、路面病害处治

项目本次提升为对出现病害的水泥路面进行修复，被洪水冲毁的边坡进行防护。

病害的水泥路面处理方式：对水泥混凝土板块破碎，裂缝较严重的进行超挖土基并回填更换新的水泥混凝土板块；微型裂缝的进行沥青灌封裂缝处理。

被洪水冲毁的边坡处理方式：采用片石混凝土挡土墙进行边坡防护处理。

五、路面提升方案

本次设计为路面提升，路线平纵面维持现状。

5.1路面结构设计

灌阳县鹤龙至下泡道路的路面结构为：20cm水泥凝土面层+15cm级配碎石底基层。

本次提升设计范围为K0+000～K6+500，路面换板采用 20cm水泥凝土面层+15cm级配碎石底基层+40cm级配碎石回填处理。

5.2、边坡防护

本项目被洪水冲毁的边坡采用3～5米的片石混凝土挡土墙进行边坡防护处理。

六、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征

（1）地形地貌

灌阳县地处广西东北部，位于“五岭”之一的都庞岭西麓，境内东、西、南三面高山环绕，向北开口，东西窄南北长，中间低凹平坦，灌江自西南而东北纵贯全境，把全县自然分为东西两半。整个地势自西南向东北倾斜，因而冷空气易进滞出，春季气温回升缓慢。县之东侧为都庞岭山脉，东北—西南走向，起伏绵延百余里，其主要山峰多在1000米之上，与都庞岭遥遥对峙盘踞县西的是海洋山山脉，南北走向，从全州县入境延伸至县西南部的洞井瑶族乡，在此与都庞岭余脉连成一体，构成灌阳与恭城县自然分界的屏障，为珠江和长江流域的分水岭。两山余脉似叶脉状向内伸展，直逼腹地，其中在黄关镇商家至观音阁乡桃花两山余脉相唇，构成人称“二十五里峡”的峡谷，是通向南边的重要交通要道。

（2）气候

灌阳县属亚热带季风气候区，夏热冬冷，春秋温和，春夏湿秋冬干，四季分明，受环境（气候、水文）影响出 现的物候现象比较明显。县内年平均日照时数1171.4小时，最多年为1426.9小时（2004年），最少年为740小时（1999年）。年内日照差异明显，总的为冬春季少，夏秋季多，全年以7月份最多，达171.5小时；2月份最少，仅43.8小时，日均3.2小时。年均气温为18.0℃。最暖年1998年，年均气温18.8℃；最冷年1996年，年均气温17.4℃，最暖月为7月，月均27.5℃；最冷月为1月，月均7.0℃。年中年均降水量为1582.6毫米，最多年（2002年）降水量达2081.9毫米；最少年（2005年）有1265.7毫米，日最大降水量132.8毫米（1997年7月8日）。

（3）水文

灌阳县内有河流47条，其河网密度为0.27千米/平方千米（以集雨面积10平方千米以上的河流计），且客水甚微，自成水系，属长江流域湘江水系。灌江是县内主流，自西南发源向东北纵贯县境，21条集雨面积在10平方千米以上的支流呈树枝状分布，先后汇入灌江干流。另外，境内特别是南部地区广布基岩裂隙水；北部石灰岩地区有地下伏流分，泉、井遍及全县。全县水资源丰富且水质较好。县内河流基本是以灌江为系统，只有流溪源、深浦源2条小河未在县内汇入灌江。

七、沿线筑路材料、水、电等建设条件

（1）、路基填料

本项目无路基填料

（2）、石料

石料从灌阳县新圩平田村天盈石场采购，料场所产碎石岩性为石灰岩， 岩石强度较好，品质优良，储量丰富，采用反击破碎方式加工，可生产 0～5mm、5～10mm、10～31.5mm、20～40mm 等各种粒径的碎石、片石，可作为路面面层、基层、 防护工程用料。

（3）、砂料

砂料从灌阳县新圩平田村天盈石场采购，可生产各种粒径的砂料，砂料采用水洗加工，级配 较好，砂质洁净，含泥量小。一般砌筑用人工砂取料位置与石料场相同。

（4）、工程用水及用电

沿线水资源丰富，施工用水方便，可就近取水进行了施工。公路沿线有村镇， 沿线电力情况供应良好，工 程用电可与地方电力部门协 商解决，建议自行准备部分 发电机，以备急需。

（5）、 水泥

水泥可在灌阳县城购买，进入项目工程的水泥均必须满足质量要求。

（6）、其他

钢材、木材、燃料等可就近在灌阳县城购买。石油沥青在广东茂名购买，汽车 运输至工地，运距 474 公里。筑路材料运输条件所有筑路材料供应点均有公路通达，采用汽车运输较方便。

八、施工注意事项

8.1路面施工方法及注意事项

8.1.1级配碎石基层的层施工工艺

（1）级配碎石底基层的集料的级配组成采用骨架型级配，按《公路路面基层施工技术细则》（JTG /TF30-2015）6.2.8要求，集料压碎值不得大于35%。底基层的压实度应按重型击实试验法确定的要求不小于96%。

（2）其余未尽事宜，参照公路路面基层施工技术细则》（JTG /TF30-2015）中的有关规定执行。

8.1.2 路面面层施工

1）水泥混凝土路面设计弯拉强度：4.0Mpa，28d设计弯拉强度标准值不能低于4.0Mpa。

2）水泥宜采用强度等级为42.5的旋窑硅酸盐水泥或旋窑普通硅酸盐水泥，水泥的抗折强度、抗压强度应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》相关要求。

3）水泥混凝土面层材料技术要求及配合比设计、施工与验收应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1 中有关支路的规定。

4）路面抗滑构造深度（铺砂法）：0.5mm<TD<1.0mm,宜采用硬刻槽。

5）水泥混凝土应采用集中拌和，路面可采用轨道或滑模摊铺机摊铺，最低要求三辊轴机组施工。

6）粗集料的公称最大粒径不超过31.5mm，集料的颗粒组成应在《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）表3.3.2合成级配的要求。若材料规格不符合要求，应进行破碎、筛分及掺入合符规格的集料。面层用材料规格及施工要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）。

7）路面面层施工前应先测量基层的标高及整平度是否符合要求，达到要求后方可施工。

8）路面分段施工完毕后，必须严格按规范要求进行路面养生，达到养生期后才能开放交通。

8.1.3  C20片石混凝土施工工艺

（1）.材料要求：

①水泥

水泥应采用强度高，收缩性小耐磨性强、抗冻性好的水泥。其物理性能和化学成分符合《通用硅酸盐水泥》（GB175--2007）的规定。水泥标号不得低于P.o32.5#。水泥进场时，应有产品合格证及化验单。并对品种、标号、包装、数量、出厂日期等进行检查验收，报监理工程师审批。

②粗集料

用于混凝土中的碎石或砾石要求质地坚硬、耐久、洁净，有良好的级配，颗粒应接近立方体，最大粒径不应超过40mm，其技术要求应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50—2011）之要求。

③细集料

采用天然砂和人工砂或石屑。其质地要求坚硬、耐久、洁净、并具有良好级配，细集料的技术要求符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50—2011）之要求。

④水

混凝土搅拌和养护用水要求清洁，宜采用饮用水，使用非饮用水时，应进行检验，并符合下列规定：

a硫酸盐含量（按SO42-计）不得超过2700mg/L。

b含盐量不得超过5000mg/L 。

c PH值不得小于4。

⑤片石

石料要求坚硬、密实、坚固与耐久，质地适当细致、色泽均匀，禁止使用风化岩石、水锈石和凸凹石块，卵石和薄片石不得使用。

（2）.片石混凝土施工工艺

①测量放样

施工前，根据设计图纸，放出边线桩及砌体基槽开挖范围，在开挖边界外5m设保护桩，便于施工中随时检查。

②基槽开挖

采用人工配合机械开挖的方法，待挖至接近设计标高时检查基槽标高和轴线偏位情况，对有偏差的及时修整达到设计要求。基槽开挖时，深度及基底承载力要满足设计要求。

③模板安装

采用通用化组合钢模,如用木模应在内侧加钉镀锌铁皮,以保证混凝土表面平整光滑。木材可按各地区实际情况选用,但木质不低于III等材。

a制作木模板时,事先应熟悉图纸,核对各部尺寸,其类型应尽量统一,便于重复使用,但始终须保持表面平整、形状正确,有足够强度和刚度。木模的接缝可做成平模或企口缝,当采用平缝时,应采取措施,防止漏浆。安装模板时,须考虑浇筑混凝土的工作特点与浇筑的方法相适应,在必要的地方可以设置活板或天窗,以便于混凝土的灌注,振捣及模板内杂物的清扫。

b墙体模板一般由侧板、立挡、横挡、斜撑和水平组成。斜撑的下端需有垫板,垫板的固定,在泥地上用木桩,在混凝土上可用预埋件或筑临时水泥墩子。当墙模较高时也可用对拉螺栓固定,或与斜撑结合使用,但斜撑与模板横带水平交角不宜大于45°。

c墙模施工时,先弹出中心线和二边线,选择一边先装竖立挡、横挡及斜撑并钉侧板,在顶部用线锤吊直,拉线找平,撑牢钉实,待基面清理干净,在竖另一端模板。为保证墙体混凝土厚度,一般情况均加撑头或内撑。为便于拆模和混凝土表面整洁光滑,应在模板上涂刷隔离剂.施工中搭设的脚手架与模板不应发生联系。

d模板的拆除。不承重的侧模,可在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模损坏(一般抗压强度达到2.5Mpa)时拆除。

④片石混凝土浇筑混凝土前，应全面地进行复查，检查模板标高、截面尺寸、接缝、支撑等是否符合设计要求。

a 片石混凝土以现浇为宜，为考虑施工方便可分为二次进行，先浇基础， 然后再浇墙身。基础应作施工缝处理并待混凝土强度达2.5Mp以上时，方可进行凿毛冲洗及安装墙身模板等工序。

b为便于分段分层浇筑和混凝土振捣，宜在墙模侧面设置不小于30cm高的门子洞作浇筑口，以便装料溜糟浇筑，门子洞的上下间距不宜超过2.0m ,采用地泵或泵车时可另作考虑。护壁的浇筑与墙身同步进行，分层浇筑振捣。

c为防止离析，从高处向模板内倾卸混凝土时，应符合以下几个要求：

i 自由倾落高度一般不宜超过2.0m；

ii 当高度在8.0 m以内时，可使用多节导管或串筒，高度在8.0m以上时则导管内应附加减速翼板；

iii在串筒出料口下面，混凝土的堆积高度不宜超过1.0米。

③浇筑片石混凝土一般应采用振动器捣实，振捣时，应按下列方法进行：

a使用插入式振动器时，移动间距不超过作用半径的1.5倍，插入下层混凝土5cm，并离模板边缘10cm；

b表面振动器的移动距离应以使振动平板能覆盖已振实部分的10cm为度；附着式振捣器的布置间距，可根据构造形状、断面大小、振动器性能通过实验确定；

c振捣时间不宜过长，但也不能过短，一般的标志是混凝土达到不再下沉，无显著气泡上升，顶面平坦一致，并开始浮现水泥浆为止。当发现表面浮现水层，应立即设法排除，并需检查发生的原因或调整混凝土配合比。

d片石混凝土的浇筑：严格按实验确定的配合比计量拌 和C20混凝土；施工时应严格控制模板变形，准确控制外形尺寸，并派专人在四周观查，防止跑浆，爆模，以保持线形顺直。基础，墙身浇筑采用C20片石混凝土，采用的片石质量符合要求。浇筑时采用分层浇筑，每层厚度不超过50cm，大致水平，分层振捣，边振捣边往里加片石，片石数量不超过混凝土体积的25%，加片石时应注意，片石与模板之间的距离不得小于10cm，片石与片石之间的距离不得小于20cm。在浇筑前石块用水冲洗干净，使其彻底饱和，底层亦应冲洗干净。

e混凝土浇筑工作宜连续进行，一次浇完，并应在前层所浇的混凝土尚未初凝以前，即将此层混凝土浇筑捣实完毕。混凝土的最大间歇时间是根据水泥凝结时间、水灰比及水泥的硬化条件等情况而定，当缺乏资料难以确定时，可通过实验测定。

若混凝土的间歇时间已经超过上述规定，而前层混凝土已开始凝结，此时应中断浇筑，但必须按施工缝处理，其方法如下：

i须待前层混凝土具有一定强度后，一般达到2.5Mpa时方可进行；

ii凿除混凝土表面的水泥砂浆和松弱层，并凿毛后用水冲洗干净；

iii对垂直施工缝应刷一层水泥净浆，水平缝铺一层厚1～2cm的1：2砂浆。为增加混凝土界面强度，代替凿毛处理的传统做法，可采用界面剂或ZV胶聚合物砂浆，则效果更佳。

九、与有关部门协调情况

设计过程注意了与有关部门的协商联系，以尽可能使设计更合理更全面，满足工程施工要求，避免相关因素考虑不周及部门协商不足给工程建设产生影响。

（1） 在整个外业勘察设计过程中，积极向业主汇报勘察设计进度与计划；积极与业主进行沟通，及时把设计方案报业主审查。

（2） 与沿线当地村委及时沟通，使设计工作既符合规范又满足当地村民的要求。

十、施工图预算

1、编制范围：本预算编制范围为灌阳县鹤龙至下泡路面提升工程，修建里程为6.5公里。

2、编制依据

《公路工程基本建设项目概算预算编制办法 》（ JTG 3830-2018） (简 称 编 制办法)及《公路工程概算定额 》（ JTG 3830-2018）、《公路工程机械台班 费用定额》（JTG 3830-2018）。

3、工程预算：本工程项总预算为92.8319万元，其中第一部分建筑安装工程费 78.5961万元，第二部分土地征用及拆迁补偿费 0 万元，第三部分工程建设其他费用11.5319万元，第四部分预备费2.7038万元，平均每公里造价17.4825万元。

十一、施工交通组织保障方案

（一）、道路交通半封闭特点

本项目为沥青路面大修工程项目，由于现有公路交通流量较大，所以要求该 路段以“边通车，边施工”的方式组织施工，施工过程中既要确保原有公路营运的 安全畅通，又要保证施工人员、机械的安全及工程质量，其危险性和难度是新建项目无法比拟的。因此，确保原有公路营运的畅通和安全问题是该项目重点环节。本次大修路 段车流量较大，且道路两侧都有企业、居民区，人员出入较频繁。对施工该段道路 带来极大安全隐患。为确保交通安全并便于工程顺利实施，对施工范围内路段进行 半封闭施工，同时在施工过程中将采取各种措施：如道路全线设置各种警示标志等， 尽量减少施工对居民的干扰。对关键的出入口，利用夜间突击施工，争取分段插入 施工，以保证通道的正常畅通。

（二）、交通保畅组织措施

1、开工前，报请业主邀请新闻媒体就施工路段施工的必要性以及因施工而带来的行车干扰向社会予以公告，求得社会各方的理解和支持。同时提请过往施工路段的车辆，重视施工路段的行车安全和有关注意事项。

2、每处封闭施工路段在施工前，积极主动地与当地交通执法队取得联系，按照业主单位和行业的规定、办好各种施工许可手续，同时还请上述部门负责人到项目部讲解有关公路交通安全的强制性政策和有关注意事项。并请求调派清障车停驻在 施工路段附近值守，以便及时排堵清障，保障双通路段正常安全通行。

3、联系地方交通执法队，请求调派交通执法巡逻车加大对双通路段的现场监管，增强双通路段的巡逻次数和停留时间，迅速处理在双通路段发生的交通事故。

4、设专职交通保畅员 5-10 名负责施工（双通）路段的标志维护，实行 24 小时管理和日常巡查工作，及时对双通路段的各种施工标志进行恢复、调整或增补，保 证标志齐全有效，正确指示过往车辆安全通过施工路段。

5、落实施工部署，根据道路实际，分段施工、分幅安排，控制施工长度，防止全线铺开；保持足够宽度，确保车辆能顺利交会；保持良好平整度，使车辆能平稳通过；做到排水顺畅，行车道无低洼积水；

6、在原公路上和公路范围内，作业人员必须着标志服，夜间为反光标志服，作业机械按标准涂以桔黄色，且安装黄色警示灯。施工作业区域与道路通行区域严格分离。

7、对可能影响到行车安全、畅通的工程施工，除事先取得地方交通执法队等部门的批准外，为了使车辆顺利通过作业区，还按《公路养护技术规范 》（JTG H10－ 2009）和《道路交通标志和标线》（GB5768－1999）的规定，设置有关标志，建立相应的交通管理组织，争取执法部门支持， 配合执法部门做好交通管理工作，确保工程施工和安全、畅通。

8、配备交通管理标志、频闪灯、交通标志车等设施，指定专人维持车辆通行秩序；在交通控制区内，设置警告、限速、前方施工、前方车道变窄、禁止通行等标志，设置临时路障、隔离装置等。进入施 工现场的人员要穿反光背心、戴安全帽、穿防滑鞋。整个施工期间，要设立机动岗 、指挥车、巡逻车、清障车，机动岗要配 好通讯工具，并保持通讯畅通，交通保畅 管理领导小组要有人值班，以便应付突发 事件。

9、此外，标志、频闪灯、标牌、锥形交通标、旗帜、防撞砂包等要设置得当。 始终要保持各种标志的齐全、规范，不得缺漏、遗失，损坏的要及时补上。

10、加强夜间施工照明及现场交通管理，配备夜间交通管制设施，防止因照明干扰和安全设施不齐而发生安全事故，施工区照明和交通管制设施设置专人管理，并严格实行责任制，保证交通安全设施的按时开启和足够的亮度。

（三）、边通车边施工路段安全措施 1、半幅通车路段施工要求

由于本项目施工段车流量大，交通管理的好坏，直接影响到行车安全及工程 能否顺利进行。在施工车辆通行各路口、交叉口、人员密集地段设置交通安全警示 标牌，必要时在施工期间每天安排专人员在各主要道口、交叉口及交通繁忙人员密 集地段进行车辆的通行指挥，以确保行车及人员安全。另外要对路面进行清扫检查 防治土石伤人。

交叉口在施工点 300 米处设置“前方施工 300 米”标志，距离施工点 50 米处 设置“道路施工”、“车辆慢行”标志，在距离施工点 30 米处设置“限速 10Km/h”。

路线与村道相交处，在施工点 50 米处设置道路施工、车辆慢行标志，允许通 行的交叉口在距离施工点 10 米设置“停车让行标志”。

2、半幅通车路段保证措施

在路面施工及附属工程施工期间，部分地段实行半幅通车半幅封闭施工，改 建工程中，边通车、边施工路段的安全生产除应遵守相应的规定外，还必须加强对 通行车辆和施工车辆的安全管理，确保施工、交通安全。在边通车、边施工路段的两端及中途出入口处，应设专职人员指挥交通。始终保证路基有半幅保证通行。

在施工路段的两端设置“道路封闭”、“向左改道”及其延伸一定安全距离外，应竖立显示正在施工的“道路施工”“限速 10Km/h”警告标志。标志应鲜明、醒目。标志与施工路段的距离，应根据施工占道宽度、路线等级、交通流量等情况确定。改建施工作业范围的边缘，在夜间应悬挂红灯示警标志。

在施工路段上运送拌合料及工程材料 时，宜采用机动车 辆运输。应设置专职的清洁人员，对通车路段的路面进行经常性的清扫工作，防止车辆碾飞土石伤人、雨后泥泞影响通车，防止环境遭到扬尘的破坏道路,清洁人员必须穿带有反光条纹 的，具有警示标志作用的工作背心等，方可上路作业。

半幅通车路段，在车辆驶入（出）前 方应设置“向左行 驶”指示方向和减 速慢行的标志。同时在施工作业区的两端及其延伸一定的安全距离外，设置明显的 路栏、隔离墩等，夜间要在路栏上加设施工标志灯。半幅施工的路段不宜过长，一 般以不超过 300-500 米为宜。当施工路段较长、交通量较大时，应实行交通管制。每班配置专职人员和通讯设备，指挥交通，疏导车辆。

3、交通疏导保证措施

3.1 根据本工程的施工环境及周围的公路、行人道路等情况，施工前，积极主动和交管部门联系，做好道路施工车流、人流的疏导以及管制。

3.2 施工前，先制定切实可行的交通组织措施，并请交管部门给予支持和指导，改进、完善交通疏导方案。

3.3 道路施工时，主要出入口设置交通指令标志和警示灯。

3.4 为减少对交通的影响，铣刨料外运、级配碎石基层拌合料 、沥青混凝土运输等可能影响交通的作业，尽量安排在车辆运行低峰阶段进行。

3.5 设立专职的交通纠察员，维持施工现场的交通秩序。

3.6 接受交通管理部门和建设单位监督检查 ，如有影响交通现象发生，及时停工整顿。

（四）、施工现场标志、安全设施设置及维护与管理

1、施工路段的起点、终点前的适当位置设置“XXX 公路 Kx+xxx～Kx+xxx 路段 路面大修施工，车辆减速慢行”大的告示标志牌，起到醒目警示作用。

2、为考虑道路通行视线通畅道路全线采用移动式镀锌方管焊接的警示、警告、及指路标志。

3、施工时期在工程施工区前100m 处放置大型标志牌；施工区前200m 放置锥形标志、警示灯、指示牌、导向牌，并安排人在施工段指挥交通。半封闭段两端适当位置按规范设置施工标志、限速标志、道路封闭标志、禁止驶入标志、路栏、锥形桶、夜间警示灯等交通标志和安全设施。

4、严格按照《道路交通标志和标线》—GB5768-2009 国标解释与应用的标准制作标志及安全设施，材料、基础、尺寸符 合规范要求、板面颜色正确、夜间反光。我部将在作业地点、标志牌设置地点安排两个班次人员轮流值守，发现损坏、缺失的施工、安全、指路标志的，进行及时补充、调整。

（五）、 施工路段安全标志摆放示意图

（六）应急预案

一旦发生交通拥堵或因交通车辆违章行驶而导致的交通事故，施工方应及时有效地做好安全事故的应急救援工作，最大限度地减少损失，具体应急措施如下：

1、应急响应准备及预防

应急救援指挥部组成人员：

指 挥 长：项目经理

副指挥长：项目总工、副经理

成	员：项目部各部门负责人

2、突发事件分类及应急处理

施工期间如果有突发事件引发的交通堵塞，计划参照下表所列大致分为：轻微、 一般、重大和特大四类，具体分类见下表突发事件紧急分类表

突发事件紧急分类表

| 分类 等级 | 轻微 | 一般 | 重大 | 特大 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件 | 2 车轻微追尾， | 3-5 车追尾，未 | 6-10 车追尾， | 10 车以上追尾， |
|  | 未造成人员伤 | 造成人员伤 | 造成 2 人以内 | 造成 2 人以上人 |
|  | 亡，停滞时间 | 亡，停滞时间 | 人员伤亡，停 | 员伤亡，停滞时 |
|  | 在 30 分钟内， | 在 60 分钟内， | 滞时间在 6 小 | 间在 6 小时上， |
|  | 有应急通道;1 | 有应急通道;1 | 时内，有应急 | 无应急通道;车 |
|  | 车发生故障或 | 车发生故障或 | 通道;频繁发生 | 流频繁发生故 |
| 描述 | 侧翻，救援时 | 侧翻，救援时 | 故障或侧翻， | 障或侧翻，救援 |
|  | 间 30 分钟内， | 间 60 分钟内， | 救援时间 6 小 | 时间 6 小时以 |
|  | 有应急通道； | 有应急通道； | 时内，有应急 | 上，无应急通 |
|  | 其它事件造成 | 其它事件造成 | 通道；其它事 | 道；其它事件造 |
|  | 停滞在 30 分钟 | 停滞在 60 分钟 | 件造成停滞在 | 成停滞在 6 小时 |
|  | 之内。 | 之内。 | 6 小时之内。 | 以上。 |

3、当发生交通堵塞达重大或以上情况时，全线立即停止施工，第一时间报告给当 地交通主管部门，要求介入帮助处理。向社会媒体如交通电台进行播报。在设立有 绕行的地点安排专人负责指挥和设立告知牌，请车辆绕行，避免增加堵塞。完全处 理好交通问题后，根据具体情况调整施工计划方案或交通组织方案。

项目部要将每天巡查情况并留存、记录档案；发现交通堵塞、交通事故等突发 事件要以电话联

络方式向博白县交警大队汇报，并描述事件发生具体时间、桩号、推断原因、影响范围、发展事态和已经采取的措施等内容，县交警、路政部门根据 事件等级轻重按要求采取相关措施进行处理。

4、其他情况的处理:

1、有关施工单位如因施工方案变更或设备转场等影响主线车辆通行时，应提前报告临时通行方案，并取得市交警路政部门同意后，按指定时间、路线实施。

2、由于施工计划的调整或其它因素的影响，造成路段拥堵或其他突发事件影响正常 通行时，应按上述要求，启动相应应急预案，提高现场处置能力，最大限度地保障 畅通和施工安全。