说 明

一、工程概况

资源县资源镇初中操场及道路，旧路技术状况差，旧水泥地面坑洼较多，严重影响居民出行。根据业主要求对资源县资源镇初中操场及道路进行改造。

资源县资源镇初中道路改造工程为利用旧路面加铺一层沥青混凝土面层。原旧路是水泥路，修缮时对路面及操场局部破损、松散的路面进行清理、排水沟清理，检查井、雨水口破除加高清理加固。资源县资源镇初中操场改造为利用旧路面加铺一层沥青混凝土面层，球场在沥青面层上增加PU硅面层，跑道在沥青面上加铺塑胶面层。操场局部未硬化地块进行先硬化，后再加铺沥青面层。受资源县财政局委托，我公司承担了本工程的设计任务。

二、设计依据、施工规范和工程验收标准

（一）、主要设计标准和规范

1、《城市道路设计规范》（CJJ 37－2016）

2、《公路沥青路面设计规范》(JTG D50—2017)）

3、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ 50-2001）

4、《中小学校体育设施技术规程》（JGJ／T 280-2012）

5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

6、《塑胶跑道》GB/T14833-93验收标准

7、《室外工程》 12J003

8、其它有关的设计规范及标准。

（二）、采用施工规范、规程和工程验收标准

1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

2、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004）

3、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/TF20-2015）

4、《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ 1—90）

5、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

6、《中小学校体育设施技术规程》（JGJ／T 280-2012）

7、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

8、《塑胶跑道》GB/T14833-93验收标准

9、《室外工程》 12J003

以上为本次施工图设计所采用的施工规范、规程以及质量检验评定标准，其中优先采用本行业的市政规范、规程和检验评定标准，如有缺项部分，则采用相应内容的公路或工业规范。

三、路线平纵线型说明

本项目平纵线型参照旧路不进行调整。加铺沥青混凝土路面时注意路面标高与雨水口标高的衔接，使加铺后路面排水通畅。

四、路面设计

1、主要设计参数

(1)标准轴载：BZZ-100

- 设计年限：t=10年

- AC13细粒式沥青混凝土：20℃抗压模量1000MPa

- 路面承受的交通等级：中轻交通

2、路面结构组合详见表1:

沥青混凝土路面结构组合                表1

| 结构层 | 结构名称 | 厚度 |
| --- | --- | --- |
| 面层 | 细粒式沥青混凝土 | 4cm |
| 封层 | 乳化沥青封油层 | 1cm |

- 沥青混凝土面层

A级石油沥青改性后技术要求

| （1）沥青面层各层均应采用A级道路改性石油沥青。 沥青类型 | SBS(I-D类） |
| --- | --- |
| 针入度（25℃，100g,5s) (0.1m) | 40～60 |
| 针入度指数PI 不小于 | 0 |
| 延度（5cm/min,15℃） 不小于（cm） | 20 |
| 软化点（TRAB） 不小于（℃） | 65 |
| 运动粘度（135℃） 不小于（Pa·s) | 3 |
| 闪点 不小于（℃） | 230 |
| 溶解度 不小于（%） | 99 |
| 弹性恢复度25℃ 不小于（%） | 80 |
| 贮存稳定性离析，48h软化点差 不大于（℃） | 2.5 |
| TFOT (或RTFOT)后残留物 |  |
| 质量变化 不大于（%） | ±1.0 |
| 针入度比（25℃） 不小于（%） | 65 |
| 延度5℃ 不小于（cm） | 15 |

- （2）粘层、下封层、桥面防水层

粘层宜采用喷洒型改性乳化沥青（PC-3),用量为0.3-0.6L/m2,其主要技术要求如下表。下封层采用热洒70号普通沥青，沥青洒布量一般为1.0～1.5kg/m2,粒料用量为7m3/1000m2,封层粒料应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004中沥青面层用粗集料S12的规格要求。

喷洒型改性乳化沥青PCR技术要求

| 试验项目 |  | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破乳速度 |  |  | 快裂或中裂 |
| 粒子电荷 |  |  | 阳离子（+） |
| 筛上剩余量（1.18mm），不大于 |  | % | 0.1 |
| 粘度 | 恩格拉系数E25 |  | 1～10 |
|  | 沥青标准粘度C25.3 | s | 8～25 |
| 蒸发残留物 | 含量，不于于 | % | 50 |
|  | 针入度（100g，25℃，5s)不小于（%） | 0.1mm | 40～120 |
|  | 软化点，不小于 | ℃ | 50 |
|  | 延度（5℃），不大于 | cm | 20 |
|  | 溶解度（三氯乙烯），不小于 | % | 97.5 |
| 贮存稳定性 | 1d,不大于 | % | 1 |
|  | 5d，不大于 | % | 5 |

- 粗集料

沥青面层用粗集料应该洁净、干燥、表面粗糙，对受热易变质的集料，宜采用经拌和机烘干后的集料进行检验。表面层粗集料应采用水洗进行加工，粗集料的各项目检验指标的质量技术要求应符合下表的规定。

公路沥青面层用粗集料质量技术要求

| 指标 | 表面层 | 其他层次 |
| --- | --- | --- |
| 石料压碎值 不大于（%) | 22 | 24 |
| 洛杉矶磨耗损失 不大于（%） | 26 | 28 |
| 表观相对密度 不小于 | 2.6 | 2.5 |
| 吸水率 不大于（%） | 2.0 | 3.0 |
| 坚固性 不大于（%） | 12 | 12 |
| 针片关颗粒含量（混合料） 不大于（%） 其中粒径大于9.5mm 不大于（%） 粒径小于9.5mm 不大于（%） | 15 12 18 | 18 15 20 |
| 水洗法<0.075mm颗粒含量 不大于（%） | 0.8 | 1 |
| 软石含量 不大于（%） | 3 | 5 |
| 磨光值PSV 不小于 | 42 | ─ |
| 粗集料与沥青粘附性 不小于（级） | 5 | 4 |

(4)细集料

沥青面层的细集料可采用机制砂、优质的天然砂或石屑，但天然砂的用量不宜超过矿料用量的6%。细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒组成。粗、细集料应与沥青有良好的粘结能力，当达不到规范规定的粘附性时，可采用掺加消石灰或水泥等抗剥离措施以使达到。沥青面层用的粗集料、细集料及填料的技术要求应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004)的规定。

五、塑胶运动场（跑道）面层构造及其技术要求

1、跑道面层采用13厚复合型塑胶；

2、篮球场及汽排球场采用8mm厚PU硅面层。

3、塑胶面层外观应无裂痕和分层现象；与基础层粘合牢固、均匀；

4、标志线清晰、不反光，无明显虚边，与面层粘合牢固，各标志线接缝 平直，表面平坦、色泽均匀；

5、塑胶面层平整合格率不小于85%，在任何方向和位置上，体育场位置 距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于1/1000。

6、球场的地面应为龟背形倾斜；超过6mm的起伏；在1米的丈量距离上不 能超过3mm的起伏。

7、运动场划线采用白色油漆，宽度100mm。允许经过20分钟的排水，要 求没有一处表面残留水超过跑道面层的厚度。

8、塑胶跑道要求如下：

1）要求产品为13mm塑胶跑道；

2）要求产品不添加任何填充物或填充骨料，现场施工时不添加任何外加 有机溶剂；不添加发泡剂。

3）所采用的跑道塑胶材料厚度、有害物质限量技术指标等详附表。本说 明未详尽处详见《GB36246-2018》。

4）除人造草面层以外的合成材料面层中，无机填料含量应≤65%.

5）合成材料面层防滑胶粒及人造草面层填充用合成材料颗粒中高聚物总 量应≥20%。高聚物总量的测定按照《橡胶和橡胶制品热重分析法测定硫 化胶和未硫化胶成分第1部分》GB/T14837.1和《橡胶和橡胶制品热重分  析法测定硫化胶和未硫化胶成分第2部分》GB/T14837.2的规定进行。

9、塑胶地面基层要求：

、沥青混凝土基层表面无开裂、起沙、起粉等，铺设球场之前，必须对场地 进行清洗及打磨，确保地面基层面上无任何油脂、灰尘、泥巴及  其它杂物。

六、塑胶运动场使用维护保养

1、穿专用跑鞋及普通运动鞋、平底鞋,避免穿皮鞋、高跟鞋进入场地，

严禁乱吐口香糖及油污污染，严禁使用化学物质，定期保养。严禁在场地 内抽烟及乱扔烟头，避免长期重压，严禁机动车进入场内。

七、施工方法及注意事项

1、路面施工注意事项

（1）路面各结构层进行施工前，均应按规范要求对其下承层进行严格检查，只有当其各项指标均满足验收要求时，方可进入下一工序的施工。否则应采取相应的补救措施，使其各项指标均满足验收要求。

（2）路面施工应严格按昭现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004)等相关规范的规定执行。

（3）施工必须文明和注重环保。做施工场地临时排水及防护设施，避免冲刷、污染农田及大范围扬尘等扰民、污染环境的事件发生。

（4）对乳化沥青稀浆封层+透层的要求

①乳化沥青稀浆封层采用慢裂的拌和型乳化沥青铺筑，其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004表4.7.1-2的要求。对碱性石料（石料处于干燥状态）或与水泥、石灰、粉煤灰共同使用时，宜采用阴离子乳化沥青。对酸性石料或石料处于潮湿状态或在低温下施工时，宜采用阳离子乳化沥青。稀浆封层的矿料级配应采用ES-2型，通过4.75mm筛的合成矿料有砂当量不得低于50%。

④铺筑后的表面不得有严重的划痕，接缝处不得出现余料堆积或缺料现象，3m直尺检测接缝处的不平整度不得大于6mm。

⑤稀浆封层铺筑后，必须待乳液破乳、水分蒸发、干燥成型后方可开放交通。宜在铺设下封层后的10-30d内开始铺筑沥青面层。

⑥其余未尽事宜，参照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG/T F40-2004)中的有关规定执行。

⑦透层采用渗透性好的或慢裂的洒布型乳化沥青。其规格和质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG/T F40-2004)表4.3.2、4.4.1、4.5.1的要求。透层沥青施工时的稠度和用量宜通过试洒确定，并符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG/T F40-2004)表9.1.4的要求。透层沥青洒布后应不致流淌，并应渗透入基层一定深度，不得在表面形成油膜。喷洒后通过钻孔或挖掘确认透层油渗透入基层的深度不小于5mm,并能与基层联结为一体。透层沥青宜紧接在基层施工结束表面稍干后浇洒。当基层表面过分干燥时，应对基层进行清扫，并浇洒少量水，表面稍干后浇洒透层沥青。浇洒透层沥青后，严禁车辆、行人通行。并应尽早铺筑沥青下封层。沥青下封层应透层乳液充分渗透、水分蒸发后铺筑，该段时间一般不宜少于24h.其余未尽事宜，参照《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004中的有关规定执行。

（5）对沥青黏结层的要求

①粘层沥青宜采用热沥青，其规格和质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004的要求。

②粘层沥青施工时的稠度和用量宜通过试洒确定，并符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004的要求。

③粘层沥青应均匀洒布后或涂刷，浇洒过量处应予以刮除。

④当气温低于10℃或路面潮湿时，不得漂移洒粘层沥青。

⑤浇洒粘层沥青后，除沥青混合料运输车辆外严禁其他车辆、行人通行。

⑥粘层沥青洒布后待其破乳、水分蒸发完后应紧接铺筑上一层沥青。

其余未尽事宜，参照《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004中的有关规定执行。

（6）对沥青混凝土面层的要求

①在铺筑沥青混合料前，应检查其下层的质量。其宽度、路拱与标高、表面平整度和弯沉值等，均应达到相应的规范要求。按规定喷洒透层油或粘层油。在施工当中，必须严格依照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的相关规定进行。

②本项目沥青混凝土表面层采用SBSI-D道路石油沥青，碎石采用石灰岩碎石，其余沥青混凝土结构层A级70号石油沥青，碎石亦采用石灰岩碎石。沥青和矿料应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中的有关规定，沥青混凝土混合料所用集料的颗粒组成和塑性指数必须符合有关规范要求，同时级配曲线应接近圆滑，不要出现同一种尺寸的颗粒过多或过少的情况。粗集料应有良好的颗粒形状，不宜采用颚式破碎机加工。

③充分利用同类道路与同类材料的施工试验经验，经过目标配合比设计、生产配合比设计和生产配合比验证这三个阶段来确定矿料级配和沥青用量，并应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的矿料级配范围和马歇尔试验的技术指标，并具有良好的施工性能。当进场材料发生变化，沥青混合料级配、马歇尔试验技术指标不符合要求时，应及时调整配合比，使沥青混合料质量符合要求前保持相对的稳定，必要时重新进行配合比设计。

④沥青路面不得在雨天施工，当施工中遇雨时，应停止施工。雨季施工进应采取路面排水措施。沥青混合料必须在沥青拌和厂采用拌和机械拌制，所使用的拌和设备和摊铺机械均应符合规范的要求。材料必须堆放在遮雨棚内，沥青应储存稳定。

⑤工程正式开工前，必须铺筑100m~200m试验段，进行沥青混合料的试拌、试铺和试压试验，以确保良好的施工质量和路面施工的顺利进行，就应充分明确以下内容：

- 混合料的生产能力，运达与摊铺时的温度

- 初压、复压和终压温度；

- 压路机型号、质量、线压力、轮宽、轮胎压路机的轮重与气压；

- 碾压时间，压路机类型组合，压路机振幅；

- 压路机振动频率与行走速度的组合，振动与静压两种方式的最佳碾压遍数及松铺系数；

- 压路机宽度与路面宽度的适宜搭接宽度；

- 环境条件的影响；

⑥应严格控制沥青和集料的加热温度，并按生产配比，控制沥青和各种矿料用量，混合料应均匀、无花白料、无离析和团块。改性沥青混合料宜随拌随用，如需贮存，则贮存时间不宜超过24小时且温度降不得超过10℃，不得发生结合料老化、滴漏及离析等。

⑦装运混合料的自卸车应采用大吨位的，且有覆盖设备，箱底板、侧板应涂抹一层隔离剂，并排除游离余液。摊铺应连续、均衡进行，严格控制摊铺温度、厚度和平整度。同时，还应严格控制碾压温度、速度和遍数，保证达到要求的密实度。

⑧沥青混凝土面层要求采用机械化连续施工，其施工温度通常按《沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表5.2.2-2、5.2.2-3规定执行，特殊情况由实验确定。

⑨沥青面层的摊铺，原则上国求将接缝的数量减至最少，必须设接缝时，应尽量采用热接缝，少用或不用冷接缝。在铺筑上或中面层时，均应对其下层的质量进行再次检查，仔细清除一切杂物和污染，如有必要，可喷洒一定数量的粘层沥青。

（7）交工时，表面层抗滑性能应符合下表规定的验收值的要求。

| 横向力系数SFC | 构造深度（mm) | 石料磨光值PSV |
| --- | --- | --- |
| ≥54 | ≥0.55 | ≥42 |

其它未尽事宜，依照《沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的相关规定进行。

2、工程的施工质量应符合设计要求和国家、地方的规范及规定,施工过程中发 现问题或提出更改要求时,应事先与设计单位取得联系,共同研究确定并办理相 关,手续方可继续实施.

3、参与工程施工的各个单位均应具有相应的资质,发现问题或提出更改要求时 ,应事先与设计单位取得联系,共同研究确定并办理相关手续方可继续实施.

4、工程所用材料的品种、规格和质量应符合国家现行标准的规定, 严禁使用国家地方明令禁止、限制的材料.

5、所有进场材料应对品种、规格、外观和尺寸进行检验,材料应有 合格证、证明书及相关性能指标检测报告；材料进场后,应按规定  进行抽检.

6、各工种在施工中应密切配合,及时准确埋设预埋件及预留洞口, 禁时候凿打损伤结构.

七、未尽事宜，详见相关专业图纸说明。

八、本工程凡未注明说明的均按照国家各施工验收规范施 工。与图纸有不符之处应及时与设计单位联系解决。

九、整个施工过程应由专业监理人员控制施工质量，并进 行全过程跟踪监理。