总 说 明

一、设计依据

1、与业主签订的有关协议、合同文件。

2、交通部颁布的有关技术标准、规范、规程等。

二、公路概况及建设意义

该工程为村级屯内道路,由于该公路已达到村级公路标准，硬化工程是在旧路基的基础上进行设计和施工的，公路的平纵面线型没有必要再进行调整。

三、设计规范规程

（一）技术标准和技术规范

1、《公路工程技术标准》JTGB01—2014

2、《公路勘测规范》JTG C10—2007

3、《公路工程水文勘测设计规范》JTG C30—2015

4、《公路工程地质勘察规范》JTG C20—2011

5、《公路路线设计规范》JTG D20—2017

6、《公路路基设计规范》JTG D30—2015

7、《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40—2011

8、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30—2014

9、《公路工程施工安全技术规程》JTG F90—2015

10、《公路工程水泥混凝土试验规程》JTG E30—2005

11、《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450—2019

12、《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61一2005)

13、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60一2015)

14、《公路涵洞设计细则》(JTG/T D65-04一2007)

（二）设计参数

1、设计时速15km/h

2、圆曲线最小半径：一般值30m，极限值15m

3、竖曲线：最小坡长60m，最大纵坡9%

4、设计荷载：公路Ⅱ级

（三）技术指标

1、18cm厚C25水泥混凝土面层3.5m,两侧土路肩分别为0.5m。

2、10cm厚压实碎石基层顶面宽4.0m。

- 涵洞设计

- （一）本项目如有涵洞，涵洞位置可以根据实际地形调整桩号，但不能用于其它项目建设，只能在本路线范围内实施，注意施工图说明。

五、施工注意要点

（一）主要材料技术要求

1、水泥：选用普通硅酸盐水P42.5MPa

2、骨料：路面碎石选用粒径≤4cm，压碎值小于20％；基层用碎石压碎值小于25％

3、细料：选用中粗河沙，含泥量小于3％

4、水：混凝土搅拌和养护用水为干净、清洁的天然水或饮用水，含油污、泥、其他有害物质和PH值小于4的水不能使用

5、混合料摊铺时的坍落度应控制在20mm以内

（二）施工及其它要求

1、水泥混凝土路面每一道工序施工必须严格按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30—2014执行。

2、材料的质量、尺寸、级配及混凝土配合比、水灰比、最少水泥用量等技术标准必须符合《公路水泥混凝土路面设计规范》的规定

3、碎石基层的压实度应达到96％以上，碎石中针片状颗粒的总含量应不超过20％，碎石中不应有粘土块、植物等有害物质，压碎值不大于25％。

4、碎石基层施工应在混凝土路面铺装前完成，并经监理检验合格后方能进行路面施工工序。

5、水泥混凝土路面施工应采用强制式混凝土搅拌机进行搅拌混凝土，采用排振式振动器进行振捣混凝土路面，并按规定做好有关材料、混凝土试验工作。

6、混凝土路面表面构造采用拉槽形式，锯缝和保养工作要几时进行，养生采用麻袋等洒水保湿养生方式，应特别注重前7d 的养生，养生天数不少于28d.

7、每日施工结束时必须设置施工缝，桥涵面每隔15米设置一道伸缩缝。

8、在施工过程中要注意施工安全，做到“安全第一，质量第一”。

9、施工时除严格遵守中华人民共和国交通部颁的《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1—2017有关要求外，尚应对设计图纸认真阅读、复核，如发现有不一致之处，应及时通知设计单位，以免造成不必要的损失。

10、其余未尽事宜，参照现行有关法律、法规、规程执行。