一、任务依据

第三篇	路基路面及排水

SIII-1

本设计以《公路路基设计规范》(JTGD30-2004), 《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012),《公路水泥砼路面设计规范》 (JTGD40-2011 ),《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000),《公路土工试 验规程》(JTG E40-2007)以及《公路测设合同书》为依据进行的。

二、路基设计说明

1、本路段参照四级公路设计速度 20 公里/小时的标准设计，路基宽度 4.5 米，路面宽度为3.5 米。

三、路面设计说明

1、全线采用水泥混凝土面层，设计路面宽度为 3.5 米，厚度为 18厘米；路面级配碎石基层宽度为3.7米，厚度为10厘米， 详见《路面结构示意图》。

2、路肩部分根据农村公路建设管理办法（中华人民共和国交通运输部令2018年第4号）农村公路建设应当遵循政府指导、分级负责、安全至上、确保质量、生态环保、因地制宜的原则。在确保质量及生态环保的基础上因地制宜进行施工。

四、施工方法及注意事项

1、路面施工应严格按照《公路路面基层施工技术规范》( JTJ034-2000)和《公路水泥砼路面施工技术细则》(JTGF30-2014)的有关规定进行施工。

2、水泥砼的配合比应满足《公路水泥砼路面施工技术细则》(JTGF30-2014)的要求。施工前，应对所备的材料进行各项检查及试验，并按规范要求进行砼的施工配合比试验。试验时，水灰比不得大于0.46，水泥用量不得少于 350kg/m3，塌落度控制在 1-2.5 厘米之间。水泥砼路面施工要求采用集中拌和、汽车运输的方法进行。

3、水泥砼 D28 天龄期弯拉强度要求≥4.0Mpa，抗压强度≥30Mpa。