学生课桌椅规格及要求

一、品牌：丰华  型号：Ｈ-169  颜色：蓝色

二、桌子椅子桌面采用abs新型材料一次成型．桌椅架为冷扎钢25*50mm椭圆管，厚度≥1.0; 金属件材料及缺陷应符合国家《桌椅缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全》的规定。不允许使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠全的钢材。塑料桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。

1.安全性突出。

边缘采用圆弧设计，避免学生碰撞受伤;

2·防磨损结构减少噪音，脚套采用环保PP塑料防止刮伤地板。

3.环保特性显著。

·4.制造过程无需喷漆或胶水，杜绝甲醛释放; ·通过食品级PP材料认证，保障学生健康。

5.物理性能优异。

6·抗冲击强度高，可承受2000N以上压力;

7·防潮耐腐蚀，耐受日常泼洒的饮用水和清洁剂;

- 材质表面硬度达洛氏R110，耐磨性优于普通塑料。

- 三、桌面板规格：620 mm *450 mm *25 mm  椅面规格：坐410 mm *360 mm *20mm，背420*340*20mm桌高度（可调节）：700 mm -730 mm -760 mm（可调节）：400 mm -420 mm -440 mm详细参数

- 桌子规格：采用国家标准30mm一级可升降功能、升降区间760mm-730mm-700mm。采用50mm*25mm*1.2mm加60mm*30mm*1.2mm旦管组合而成,:采用内六角螺丝方便手动调节课桌椅高度，着地装有耐磨和消音塑料套，五金部，经开料、焊接、打磨、酸洗、磷化、干粉静电喷涂后高温烤制而成，美观大方、经久耐用、侧面装有书包勾，美观实用。桌子带书网，

- 桌面+书斗：桌面采用环保ABS为共聚胶一次性注塑而成，规格620*450*20MM，书斗510*150*350 ，桌面底部有加强承重设计、嵌入加固方管，桌面靠胸部位置内弧、防挤压胸腔设计，前边沿带文具槽，桌面左右两端两侧增高注塑条以防笔具滑落，其抗外力冲击强，具有良好的抗湿性；抗酸碱的腐蚀性；抗氧化性。外观：人性化设计，美观大方，边缘平整圆滑，美观坚固。（尺寸误差±5mm左右）

- 椅子尺寸：坐板410 mm *460 mm *20mm，靠背420*350*20mm，坐高尺寸（可升降）：低400mm/中420mm/高440mm，椅性能根据学生脊椎和人体臀部曲线造型设计，两边略凹根，可无形中矫正学生的坐立姿势，以降低久坐造成的不适与酸痛。本产品采用优质钢材和塑料经验检测达国家环保标准.（备注尺寸误差±5mm左右）

- 四、ABS课桌椅要符合（GB/T3976-2002）标准，符合国家环保要求。